## Slide 1
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
    I Lubrificanti: reologia
I lubrificanti sono sostanze atte ad evitare il contatto diretto tra superfici in moto relativo al fine di ridurne l'attrito e l'usura.
Possono suddividersi in:
liquidi;
solidi;
gassosi;
semi solidi: rappresentano una categoria intermedia fra quelli liquidi e quelli solidi (Grassi lubrificanti).
I lubrificanti liquidi, possono essere classificati in minerali (derivati dal petrolio) e sintetici.
Sono in disuso i lubrificanti liquidi di origine vegetale od animale.
I lubrificanti liquidi hanno la funzione di creare una pellicola viscosa, più o meno estesa tra le superfici solide in movimento, in modo da ridurre il coefficiente di attrito e proteggere le superfici stessa dall’usura.

## Slide 2
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
I lubrificanti liquidi, possono essere classificati in minerali (derivati dal petrolio) e sintetici.
Gli oli di derivazione petrolifera sono costituiti da idrocarburi della serie paraffinica, e/o naftenica e/o aromatica.
Essi, così come prodotti dai processi di distillazione frazionata a pressione atmosferica nelle torri di frazionamento, costituiscono gli oli base ai quali possono essere aggiunti additivi per migliorare od impartire ai lubrificanti stessi specifiche proprietà.

## Slide 3
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Proprietà fisiche dei lubrificanti
I diversi meccanismi della lubrificazione che possono istaurarsi nei sistemi meccanici, sono correlati, tra l’altro, alle caratteristiche chimico-fisiche dei lubrificanti la cui caratterizzazione vie effettuata attraverso parametri analitici che ne consentono la classificazione.
Le nazioni industrializzate hanno normalizzato i metodi di analisi e prova dei prodotti del petrolio, dei grassi, dei solventi ecc..
Le sigle relative alle norme di maggiore impiego internazionale, sono:
America: A.S.T.M.
Belgio: A.B.S.
Francia: AF Nor
Germania: D.I.N. o D.V.M.
Inghilterra: I.P.
Italia: N.O.M.
Svizzera: S.V.M.

## Slide 4
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Densità o massa volumica
La densità pur non entrando direttamente nelle equazioni che regolano i meccanismi della lubrificazione, è una grandezza importante consentendo il passaggio dalla viscosità cinematica a quella dinamica e viceversa.
La massa volumica (A.S.T.M. density) è la massa di liquido per unità di volume, misurata a 15° C. Viene espressa, di norma, in kg/dm3 (l’unità di misura nel S.I. è, ovviamente, il kg/m3).
In generale, la densità degli oli minerali, misurata a 15 °C, varia tra 0,850 e 0,930 kg/dm3.
Valori compresi tra 0,900 e 1,200 kg/dm3 si riscontrano per alcuni i lubrificanti sintetici. Valori indicativi sono riportati nella tabella.
La densità degli oli lubrificanti è poco influenzata dalle variazioni di temperatura: non si commette errore sensibile nell'assumere che tale grandezza fisica subisca, all'aumentare della temperatura, un decremento di 0,00062 per °C.

## Slide 5
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Valori della massa volumica per alcuni lubrificanti
Tipologia |  | Massa Volumica a 15° C [kg/dm3]
Oli minerali paraffinici |  | 0,865 – 0,900
Oli minerali naftenici |  | 0,902 – 0,929
Diesteri |  | 0,915
Esteri fosfatici |  | 1,060
Poliglicoli |  | 1,000
Siliconici |  | 0,970
Per la determinazione della densità si fa comunemente ricorso a densimetri di vetro costituiti, sostanzialmente, da un galleggiante zavorrato con grani di piombo o con mercurio, terminante superiormente con una sottile asta graduata.

## Slide 6
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Viscosità
Di tutte le proprietà fisiche da considerare in materia di lubrificanti, la viscosità è certamente la più importante essendo la grandezza che compare sempre nei modelli matematici che regolano lo studio dei meccanismi di lubrificazione a film continuo (fluidodinamica ed elastoidrodinamica).
La viscosità dei lubrificanti esibisce un comportamento inusuale nei confronti della pressione e della temperatura, potendo variare di diversi ordini di grandezza al variare di detti parametri.
È necessario, perciò, che nel progetto dei componenti lubrificati la viscosità dell’olio sia opportunamente selezionata per fornire le migliori prestazioni sia nei componenti a debole curvatura relativa lubrificati idrodinamicamente alla temperatura di esercizio, sia nelle coppie lubrificate a forte curvatura relativa tenendo conto non solo della temperatura di esercizio ma anche dell’influenza della pressione di lavoro (Lubrificazione elastoidrodinamica - EHD).

## Slide 7
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Viscosità dinamica
Per comprendere il significato fisico della viscosità di un fluido, si considerino due superfici piane in moto relativo (V. figura).
Se si considera fissa la superficie 2 e mobile con velocità U1 la superficie 1 sotto l'azione di una forza F.
Per modesti valori della velocità relativa il lubrificante si muoverà in regime laminare e le velocità dei vari filetti fluidi, trascinati ciascuno dal precedente, saranno via via decrescenti da U1 a zero instaurandosi, così, un gradiente di velocità in direzione normale a quella del moto.

## Slide 8
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Il gradiente di velocità, per due strati fluidi generici posti a distanza dh, sarà allora du/dh “shear rate” [s-1] essendo u la velocità relativa in corrispondenza dei predetti strati.
La sollecitazione di scorrimento  “shear stress” [Pa] che si genera tra gli stessi filetti a distanza dh, se F è la forza di trascinamento necessaria a mantenere alla velocità U1 la superficie 1 rispetto alla superficie 2, vale:
essendo  la viscosità dinamica o assoluta del fluido.

## Slide 9
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Dalla relazione:
dovuta a Newton, deriva che la viscosità dinamica di un liquido è data dal rapporto tra la sollecitazione di scorrimento ed il gradiente di velocità ovvero:
I fluidi per i quali la viscosità non varia con il gradiente di velocità vengono detti newtoniani, in alternativa ai fluidi non newtoniani che esibiscono diverso comportamento (V. figura).

## Slide 10
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
La viscosità dinamica  è correntemente misurata in centipoises [cP], sottomultiplo del Poise (dine·s/cm2) ottenuto adottando le unità di misura del sistema C.G.S.
Nel Sistema Internazionale l’unità di misura è il Pa·s (1cP=10-3 Pa·s)
Viscosità cinematica
In meccanica dei fluidi vengono molto spesso considerate le forze rapportate alla massa volumica al fine di analizzare il moto del fluido da un punto di vista puramente cinematico. Deriva, così, il termine di viscosità cinematica , ottenuto dividendo la viscosità dinamica per la densità:
L’unità di misura correntemente usata è il centistokes [cSt], sottomultiplo dello Stokes ottenuto utilizzando le unità di misura del sistema C.G.S. (cm2/s).
Nel Sistema Internazionale l’unità di misura della viscosità cinematica è il m2/s (1cSt=10-6 m2/s).

## Slide 11
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Per la determinazione della viscosità dei lubrificanti si usano:
viscosimetri a capillare, adatti per la misura della viscosità cinematica di fluidi con comportamento pressoché newtoniano;
viscosimetri rotazionali, consentono di determinare la viscosità dinamica.
Influenza della temperatura e della pressione sulla viscosità lubrificanti
La viscosità è considerevolmente influenzata dalla temperatura e dalla pressione.
Mentre il comportamento viscosità-temperatura dei lubrificanti è stato da tempo oggetto di studio, il comportamento viscosità-pressione solo recentemente ha cominciato a destare interesse soprattutto per l'incrementarsi degli studi sulla lubrificazione elastoidrodinamica.
Le elevate pressioni che accompagnano detto meccanismo di lubrificazione inducono variazioni di viscosità di alcuni ordini di grandezza.

## Slide 12
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Diversi sono gli studi dedicati alla elaborazione di modelli per analizzare il comportamento viscosità temperatura dei lubrificanti
I modelli più comunemente usati sono dovuti a Vogel e a Walter.
L’equazione di Vogel, molto accurata, fornisce una relazione tra la viscosità dinamica e la temperatura:
dove k, b e c sono costanti diverse da lubrificante a lubrificante che vanno calcolate noti che siano tre valori della viscosità dinamica per altrettante temperature (T è la temperatura assoluta [K]).
L’equazione di Walter, valida per lubrificanti di origine minerale fornisce la seguente relazione tra la viscosità cinematica e la temperatura:
La viscosità è espressa in cSt (mm2/s), la temperatura in Kelvin mentre A e B sono due costanti caratteristiche per ogni lubrificante.

## Slide 13
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Le due costanti A e B vanno calcolate assegnate due valori di viscosità corrispondenti a due temperature. I due valori di temperature fissati dalle norme sono ASTM sono 40 e 100 °C (ancora in uso sono i corrispondenti valori di riferimento in gradi Fahrenheit: 100 e 210 °F).
L’equazione di Walter, riconosciuta dalle norme A.S.T.M., offre il vantaggio di poter rappresentare con una retta la legge di variazione della viscosità con la temperatura in un diagramma costruito riportando in ordinate la viscosità in scala doppio-logaritmica ed in ascisse la temperatura in scala logaritmica.
Su tale principio, la A.S.T.M., infatti, ha normalizzato una carta (V. figura) che consente di individuare la retta che interpola la legge viscosità-temperatura di un olio lubrificante noti che siano due punti, ovvero effettuando due sole misure di viscosità alle due temperature standard surrichiamate.

## Slide 14
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino