## Slide 1
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
TRIBOLOGIA
Tribologia
Può, essere definita come la scienza dell'attrito, dell'usura e della lubrificazione applicata alle superfici in moto relativo.
Dal momento che le perdite di natura meccanica sono dovute all'attrito (circa 1/3 -1/2 dell'energia mondiale viene dissipata in attrito) e che l'usura determina la durata dei componenti meccanici, la buona comprensione ed utilizzazione dei principi della Tribologia assume particolare importanza per la conservazione dell'energia.
Il corretto dimensionamento dei sistemi tribologici, la corretta scelta dei materiali possono migliorare notevolmente l’efficienza delle macchine ed aumentarne la vita utile.
Per la vastità degli argomenti oggetto di studio, la Tribologia è una disciplina autonoma; alcuni argomenti, però, sia pure in forma semplificata devono essere necessariamente oggetto di trattazione in un corso di Meccanica Applicata.

## Slide 2
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Meccanismi di usura
Due organi di macchine tra loro accoppiati per effetto di una forza di chiusura N, costituiscono da un punto di vista tribologico (V. figura), un sistema fisico-chimico individuato:
natura dei materiali a contatto e dallo strato superficiale derivante da interazioni dell'ambiente con le superfici;
dalle proprietà reologiche del lubrificante ove presente;
dalla rugosità superficiale;
dal campo di forze che, in funzione della geometria delle superfici determina lo stato di sollecitazione;
dal campo di temperature nella zona di contatto.

## Slide 3
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
In assenza di lubrificante (dry contact) o in condizioni di lubrificazione limite contraddistinta da un film d'olio discontinuo, le superfici reali degli organi in moto relativo vengono ad interferire per cui, in relazione alle condizioni di esercizio ed a quelle ambientali, si può avere una compenetrazione degli strati superficiali aderenti e l'asportazione di materiale da una o entrambe le superfici.
Ciò comporta:
continue modifiche della forma delle superfici stesse;
un danno superficiale che può comportare la crisi del sistema.
L’insieme di tali fenomeni viene definita come usura superficiale “progressiva rimozione di materiale da una o entrambe le superfici di solidi a contatto per effetto di interazioni meccaniche fra le superfici stesse che, normalmente, sono in moto relativo”.
Le particelle di materiale asportato costituisco il detrito di usura.

## Slide 4
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Quando il fenomeno d'interazione che causa l'asportazione di materia resta un fatto locale e non generalizzato a tutta la superficie, si parla di usura moderata (mild wear) che, pur riducendo la vita degli organi a contatto, è normalmente tollerata ed in qualche caso addirittura desiderabile (fenomeno del rodaggio che comporta un adattamento delle superfici reali in moto relativo).
Il detrito d'usura è costituito da particelle della grandezza di pochi microns.
In altri casi, invece, specialmente quando la temperatura di esercizio risulta troppo elevata, si può avere rapida asportazione dello strato superficiale (costituito, in genere, da ossido e/o da lubrificante adsorbito che risulta asportabile con azioni meccaniche di modesta entità) con conseguente interferenza all'interfaccia metallo-metallo che produce un meccanismo di usura piuttosto rapido con formazione di particelle di centinaia di microns. Tale fenomeno, denominato usura severa (severe wear), risulta il più delle volte, distruttivo.

## Slide 5
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
I meccanismi di usura che si attuano fra gli elementi di macchine si manifestano sotto varia forma a causa delle condizioni di lavoro (pressioni di contatto e velocità) estremamente varie e per le differenti proprietà dei materiali che possono prescegliersi per la costruzione degli elementi stessi.
L’aspetto delle superfici usurate e la morfologia del detrito di usura che ne deriva si diversifica proprio in funzione del fenomeno di usura che si istaura.
Sotto questo profilo, alcuni meccanismi definiti come “usura tipica”, si attuano con un processo chimico-fisico ben definito cui si associa un caratteristico danno superficiale (usura adesiva, usura abrasiva, usura da fatica).
In altri casi “usura atipica”, invece diversi meccanismi si sovrappongono e si susseguono (fretting, usura per cavitazione, usura erosiva ecc.).

## Slide 6
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Nell’ambito del presente corso vengono trattati, sia pure in forma semplificata, i meccanismi di usura adesiva ed abrasiva, rimandando al corso di Tribologia la trattazione e gli approfondimenti di tutti i meccanismi di usura.
La conoscenza dei meccanismi d'usura risulta di particolare importanza nel dimensionamento dei componenti tribologici consentendo di prevenire o di limitare i danni derivati dall'usura.
In generale, è conveniente:
interporre, quando possibile, un lubrificante solido o fluido che separi le superfici in moto relativo limitando o impedendo il contatto diretto e riducendo la dissipazione di energia;
scegliere i materiali dei membri a contatto tra di loro “compatibili” in grado, cioè, di contenere il tasso di usura;
richiedere processi di lavorazione per intervenire sulla finitura superficiale dei pezzi;
fare ricorso a trattamenti superficiali idonei;
fare ricorso ove possibile a rivestimenti superficiali.

## Slide 7
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
USURA ADESIVA
La teoria di base dell’usura adesiva, che probabilmente è il meccanismo più frequente, è stata proposta inizialmente da Hirst, Lancaster ed Archard sulla base delle teorie sull’attrito formulate da Holm prima e poi da Bowden e Tabor.
La teoria dell’adesione si fonda sul presupposto che il contatto tra le asperità superficiali di due superfici a contatto dia luogo alla formazione di microsaldature a freddo che, nel moto relativo, vengono successivamente distrutte per effetto del campo di forze che si genera in corrispondenza dell’intorno delle microsaldature stesse, provocando l’asportazione di materiale.
Le microsaldature si sviluppano per affinità chimica. L'energia di adesione dipende dalle proprietà cristallografiche dei metalli.
Metalli con struttura cristallina esagonale sono più resistenti all'usura adesiva dei metalli a reticolo cubico, soprattutto se a corpo centrato.

## Slide 8
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Le due superfici subiscono una perdita progressiva di massa e l'alterazione delle dimensioni e della geometria.
Il fenomeno si sviluppa secondo tre fasi (v. figura)

## Slide 9
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Fase 1: contatto tra le asperità superficiali e
formazione di microsaldature a freddo se i materiali a contatto sono “chimicamente affini”.
Fase 2: in corrispondenza della microgiunzione, per effetto del moto relativo, si determina un campo di tensioni che produce una linea di frattura dalla parte del metallo avente minore resistenza al taglio (corpo 1).
Fase 3: si produce inizialmente il distacco di una porzione di materiale dal corpo 1;
la porzione per effetto dell’azione meccanica dovuta all'urto indotto dalla “cresta” A appartenente al corpo 1, viene staccata anche dal corpo 2. Si forma, così, una particella d’usura (detrito).

## Slide 10
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Le superfici usurate sono caratterizzate da una serie di piccoli crateri, conseguenza degli strappi cui il materiale è sottoposto, in genere seguiti da piccole solcature più o meno profonde, nella direzione del moto.

## Slide 11
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Il detrito d'usura è costituito da particelle la cui morfologia tipica è rappresentata da scaglie.

## Slide 12
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
La grandezza delle scaglie individua la gravità del danno superficiale che, in alcuni casi, diventa intollerabile o addirittura irreversibile (si parla di “scuffing” o di “seizing” a seconda che si manifesti grippaggio parziale o totale tra le superfici in moto relativo).
Il grippaggio si può manifestare anche nei componenti tribologici lubrificati qualora si realizza una crisi globale del film lubrificante a causa di velocità relative troppo alte per cui il lavoro di attrito interno dell'olio sviluppa una temperatura tanto alta da provocare la lacerazione del film il che comporta un impatto violento dei due organi a contatto con conseguente fusione e distruzione delle superfici metalliche.
È quando si verifica ad es. nei pistoni, in cui lo scuffing è un'avaria che si presenta con una certa frequenza e che interessa le fasce elastiche dei pistoni e le camicie dei cilindri.

## Slide 13
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Volendo contenere il tasso di usura adesiva in contatti dry, converrà:
ricorrere a coppie di metalli chimicamente non affini e che non abbiano, perciò, tendenza a saldarsi;
fare ricorso a materiali non metallici aventi un'elevata inerzia chimica e perciò con scarsa tendenza a saldarsi;
fare ricorso all’uso di lubrificanti fluidi, semisolidi o solidi come la grafite o il bisolfuro di molibdeno.
Questi ultimi hanno una struttura cristallina stratificata caratterizzata da modesti sforzi tangenziali per cui, aderendo alle pareti metalliche formano un film a struttura lamellare che, sfaldandosi protegge le superfici dei membri a contatto.

## Slide 14
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Per la quantificazione del tasso di usura, sono stati proposti modelli sulla base di assunzioni empiriche e probabilistiche e di dati sperimentali relativi a diversi accoppiamenti metallici.
La legge fondamentale dell'usura adesiva (Holm e Archard) può, scriversi come:
essendo V il volume di materiale asportato per usura adesiva che dipende linearmente dalla forza di chiusura N, dallo strisciamento s ed inversamente dalla pressione di flusso pf del materiale meno duro (pf=HB = durezza Brinell).
La grandezza adimensionale k è detta parametro d'usura, che dipende dalla natura dei materiali a contatto e dallo stato di contaminazione delle superfici.
Determinazione della velocità di usura adesiva

## Slide 15
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
il rapporto vs=k/pf che ha le dimensioni dell’inverso di una pressione, viene spesso e impropriamente definito come “velocità di usura specifica”.
Il fattore z tiene conto di eventuale lubrificante interposto tra gli elementi accoppiati; esso assume un valore tanto maggiore quanto più efficacie è la lubrificazione.
Valori medi del fattore z in diverse
condizioni di lubrificazione
Meccanismo di lubrificazione | z
Assente | 1,0
Limite | 10
Mista o Elastoidrodinamica | 100
Fluidodinamica | 1000

## Slide 16
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Parametri di usura e durezza Brinell per alcuni accoppiamenti metallici caratteristici (S.R.= acciaio super rapido)
1° Materiale | 2° Materiale | k | pf [MN/m2] | vs [m2/MN]
● Zn | Zn | 53,0.10-3 | 400 | 1,33.10-4
● Acciaio C40 | Acciaio C40 | 15,0.10-3 | 2000 | 7,50.10-6
● Cu | Cu | 10,6.10-3 | 400 | 2,65.10-5
● Acciaio Ni-Cromo | Acciaio Ni-Cromo | 7,0.10-3 | 2500 | 2,80.10-6
● Pb | Cu | 8,0.10-3 | 40 | 2,0.10-4
Acciaio Ni-Cr | Acciaio S.R. | 2,0.10-5 | 2550 | 8,0.10-9
Cu | Acciaio C40 | 0,5.10-3 | 400 | 1,25.10-6
Al | Acciaio S.R | 1,75.10-2 | 270 | 6,50.10-5

## Slide 17
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Lo strisciamento s viene definito come lo spazio che un punto di una superficie descrive nel moto relativo rispetto all'altra superficie mentre è a contatto con quest'ultima.
Esso assume un significato diverso dallo spostamento relativo.
I punti della slitta alla superficie di contatto strisciano tutti per una distanza pari ad S perché, durante il moto, sono permanentemente impegnati con il piano di scorrimento. I punti del piano compiono, invece, spostamenti relativi pari a -S ma strisciamenti variabili tra 0 ed L.

## Slide 18
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
La relazione
può anche porsi
nella seguente forma alternativa ottenuta dividendo primo e secondo membro per l’area geometrica di contatto (V. figura)
dove u è l’usura lineare della slitta (uniforme per ipotesi).

## Slide 19
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Il membro che subisce l’usura maggiore è, in genere, definito elemento primario mentre l’altro è definito elemento secondario.
Lo strisciamento s è di facile determinazione in condizioni di funzionamento a regime. Nel caso, ad esempio, di un freno a disco, nel quale l’elemento primario è la “pasticca” costituita da materiale ad alto coefficiente di attrito (V. figura), se si vuole tenere la velocità angolare * costante per un tempo t=t*, lo strisciamento risulta pari a:

## Slide 20
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Lo strisciamento corrispondente ad un tempo t=t* di una slitta prismatica (V. figura) che compie n cicli/s (1 ciclo=2c), è dato da:

## Slide 21
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Tende a svilupparsi quando i materiali dei corpi hanno durezze molto diverse e non presentano affinità chimica.
Le asperità superficiali del materiale a maggiore durezza, per effetto della forza di chiusura, penetrano nella superficie più tenera inducendo una deformazione plastica e, in condizioni di moto relativo, un effetto arante con relativa asportazione di materiale.
L'azione di una asperità appartenente alla superficie più dura su quella tenera (V. figura) è esclusivamente meccanica di taglio: essa, si comporta come un microutensile da taglio asportando dalla superficie tenera, materiale in forma di microtrucioli.
Usura Abrasiva

## Slide 22
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Il meccanismo descritto è tipico della usura abrasiva a "due corpi", laddove usura abrasiva a "tre corpi" (V. figura) si manifesta quando particelle di elevata durezza intrappolate tra due superfici in moto relativo rimuovono, per abrasione, materiale da una o ambedue le superfici.

## Slide 23
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
La morfologia delle particelle è prevalentemente quella tipica di microtrucioli le cui dimensioni variano in condizioni di usura moderata o severa.
Le superfici abrase presentano delle solcature nella direzione del moto relativo dovute all’azione arante dei corpi abradenti.

## Slide 24
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
L'usura per fatica superficiale è un meccanismo tipico dei sistemi a contatto localizzato caratterizzato da condizioni di rotolamento-striscimento e carichi variabili o alternati (cuscinetti volventi, ruote dentate, camme ecc.).
In tali circostanze le superfici degli organi accoppiati sono soggette a notevoli sollecitazioni cicliche che tendono a produrre microlesioni superficiali e/o subsuperficiali .
Usura per fatica superficiale

## Slide 25
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Queste, dopo un elevato numero di cicli tendono a propagarsi dando luogo al distacco di frammenti liberi (detrito d'usura).
L’usura per fatica viene esaltata dalla presenza di lubrificante che, riempiendo le microlesioni, viene messo sotto pressione nei diversi passaggi del corpo volvente per cui, all'interno della lesione stessa, viene ad istaurarsi una sovrapressione che tende a farla progredire.
L'entità del danno ed il tempo necessario affinché questo si manifesti, sono legati allo stato di sollecitazione della superficie e, quindi, alla forza di chiusura e alla forma degli organi accoppiati.
Per aversi fatica superficiale, la massima tensione hertziana deve essere tale da produrre lesioni da fatica, ma non tanto elevata da provocare un flusso plastico di materiale.