# UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SALERNO

FACOLTA’ DI INGEGNERIA

COMPITO DI TECNOLOGIA MECCANICA I del 22/06/09

A. A. 2008/2009 II SEMESTRE

Esercizio 1

Si debba tornire una barra in acciaio (Rm=490 N/mm2, 1/n = 0.197), di diametro iniziale pari a 100 mm fino al diametro finale pari a 90 mm, utilizzando un utensile con inserto in carburo di tungsteno per il quale l’angolo di spoglia inferiore α è pari a 5° e l’angolo di spoglia superiore γ è pari a -5°. La macchina utensile a disposizione è un tornio equipaggiato con un motore di potenza di targa PM pari a 8 KW e rendimento = 0.9. Si assuma Ft,max = 1500 N.

Si scelga il numero di passate minimo da effettuare, in relazione ai vincoli su potenza e forza di taglio, considerando l’ultima passata come di finitura, e si calcolino, per ogni passata, forza di taglio e potenza richieste al motore con riferimento ai seguenti parametri di taglio:

- n = 860 giri/min;

- a = 0.2 mm/giro.

[Ks=2,4 Rm0,454 β0,666 daN/mm2]

Esercizio 2

Per mezzo di un maglio a semplice effetto si devono fucinare dei particolari meccanici in acciaio Fe45, alla temperatura di 700° C. Le caratteristiche del maglio e dei pezzi sono:

superficie di lavoro: A = 28000 mm2;

profondità di fucinatura: s = 5 mm;

peso dell’incudine: Pi = 30000 Kg;

peso del meccanismo cadente: Pc = 1500 Kg.

Considerando un rendimento unitario, si determini l’altezza h di caduta della mazza, il lavoro fornito ad ogni colpo, il lavoro assorbito dall’incudine, lo spostamento nominale dell’incudine, la forza di deformazione e la forza disponibile al termine della deformazione.

|  | 700°C | 800°C | 1000°C | 1200°C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acciaio Rm=45 Kg/mm2 | 25 | 20 | 13 | 8 |
| Acciaio Rm=60 Kg/mm2 | 38 | 30 | 18 | 9 |

Esercizio 3

Si illustri, sinteticamente e con gli opportuni schemi grafici, la procedura analitica per la valutazione della potenza richiesta al mandrino per lavorazioni di fresatura periferica concorde o discorde.

Esercizio 4

Si determinino, analiticamente e con gli opportuni schemi grafici, la condizioni di imbocco e trascinamento (laminazione spontanea), in un generico processo di laminazione a tavola piana.

Cognome  …………………………………………..

Nome        …………………………………………..

Matricola  …………………………………………..

# UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SALERNO

FACOLTA’ DI INGEGNERIA

COMPITO DI TECNOLOGIA MECCANICA I del 19/07/08

A. A. 2007/2008 II SEMESTRE

Esercizio 1

Calcolare la potenza massima richiesta al mandrino per una lavorazione di una fresatura periferica di un particolare in acciaio (HB = 250 N/mm2) con larghezza di taglio l = 30 mm mediante una fresa avente D = 60 mm, z = 8, ruotante a 650 giri/min, fissando un avanzamento di 0.5 mm/giro, avendo impostato una profondità di passata pari a 4 mm ed essendo β = 84°. Verificare la fattibilità della lavorazione con una fresatrice di potenza di targa pari a 6 KW e rendimento 0,9.

[Ks=2,4 Rm0,454 β0,666 daN/mm2]

Esercizio 2

Si calcoli la pressione del fluido agente sullo stantuffo di un maglio pneumatico a doppio effetto necessaria per fucinare dei particolari meccanici in acciaio Fe60, alla temperatura di 800° C (in base ai dati di seguito forniti, si consideri opportunamente il rendimento).

Le caratteristiche del maglio e dei pezzi sono:

- superficie di lavoro: A = 25000 mm2;

- profondità di fucinatura: s = 5 mm;

- peso dell’incudine: Pi = 40000 Kg;

- peso del meccanismo cadente: Pc = 2000 Kg;

- altezza di caduta h = 500 mm.

Si determino, inoltre, il lavoro fornito ad ogni colpo, il lavoro assorbito dall’incudine, lo spostamento nominale dell’incudine, la forza di deformazione e la forza massima al termine della deformazione.

|  | 700°C | 800°C | 1000°C | 1200°C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acciaio Rm=45 Kg/mm2 | 25 | 20 | 13 | 8 |
| Acciaio Rm=60 Kg/mm2 | 38 | 30 | 18 | 9 |

Esercizio 3

Si descriva, sinteticamente, la geometria dell’utensile monotagliente, soffermandosi in particolar modo sul dimensionamento dell’angolo di spoglia superiore.

Esercizio 4

Si illustrino principi, differenze, problematiche e soluzioni tecnologiche adottate nei processi di estrusione diretta ed inversa di materiali metallici.

Cognome  …………………………………………..

Nome        …………………………………………..

Matricola  …………………………………………..

# UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SALERNO

FACOLTA’ DI INGEGNERIA

COMPITO DI TECNOLOGIA MECCANICA I del 14/07/09

A. A. 2008/2009 II SEMESTRE

Esercizio 1

Si debba sgrossare una piastra in alluminio (HB=650 N/mm2, ks = 550 N/mm2; 1/n = 0.060), di dimensioni 200x100x15 mm, riducendone le dimensioni a 200x100x12 mm, utilizzando una fresa in HSS di diametro D pari a 20 mm e 4 denti, utilizzando una fresatrice a testa verticale equipaggiata con un motore di potenza di targa PM pari a 4 KW e rendimento = 0.9. Sia inoltre Ft,max = 160 N/mm2. Si valuti la massima profondità di passata utilizzabile e si scelga il numero di passate minimo da effettuare, in relazione ai vincoli suddetti e alle condizioni di stabilità della lavorazione (D < L, essendo L la larghezza di fresatura), e si calcolino, per ogni passata, forza di taglio e potenza richieste al motore con riferimento ai seguenti parametri di taglio:

- n = 4000 giri/min;

- az = 0.1 mm/giro.

Esercizio 2

Calcolare la pressione dell’aria agente sullo stantuffo di un maglio a doppio effetto, dovendo       fucinare dei pezzi di acciaio Fe60 a 1000°C, essendo noti:

Pressione di fucinatura = 18 Kg/mm2

Peso dell’incudine = 18000 kg.

Peso del meccanismo cadente = 700 kg.

Altezza di caduta = 0.8 m.

Diametro dello stantuffo operatore = 150 mm.

Superficie di lavoro dei pezzi = 16000 mm2.

Profondità di fucinatura = 5 mm.

Considerando un rendimento unitario, si determini il lavoro fornito ad ogni colpo, il lavoro assorbito dall’incudine, lo spostamento nominale dell’incudine, la forza di deformazione e la forza disponibile al termine della deformazione.

Esercizio 3

Si illustrino, sinteticamente e con gli opportuni schemi grafici, i criteri di dimensionamento dell’angolo di spoglia superiore.

Esercizio 4

Si effettui, analiticamente e con gli opportuni schemi grafici, l’analisi delle forze in un generico processo di trafilatura di una barra a sezione circolare di diametro iniziale d0 e diametro finale d1.

Cognome  …………………………………………..

Nome        …………………………………………..

Matricola  …………………………………………..

TECNOLOGIA MECCANICA I

05/07/07

A.A. 2006/2007

Esercizio 1

Una barra di ghisa, avente un diametro iniziale di 140 mm, deve essere ridotta ad un diametro finale di 120 mm.

Avendo a disposizione un tornio equipaggiato con un motore elettrico la cui potenza di targa è 8 Kw, si scelga il numero di passate minimo da effettuare e si calcolino le potenze per ogni lavorazione.

η=0,8;

HB=260 N/mm2;

n=800 giri/min;

velocità di avanzamento va=430 mm/min;

α=7°;

γ=-8°;

Ks=0,9 HB0,4 β0,666 daN/mm2.

[Ks = 0.9*(HB)0.4*β0.666]

Esercizio 2

Calcolare la forza di taglio, il momento torcente e la potenza richiesta al mandrino per eseguire un foro di diametro pari a 10 mm su una parte in ghisa (Ks,1,1 = 827 N/mm2), utilizzando una punta elicoidale con angolo tra i taglienti (η) pari a 120° e assumendo un avanzamento pari a 0.58 mm/giro, e una velocità di rotazione del mandrino di 400 giri/min.

[considerare z = 0.137]

Esercizio 3

Descrivere i materiali più usati per la realizzazione di utensili da taglio, specificando i processi di ottenimento e le caratteristiche fondamentali.

Esercizio 4

Effettuare l’analisi delle forze in fresatura periferica (concorde e discorde) e frontale.

Cognome  …………………………………………..

Nome        …………………………………………..

Matricola  …………………………………………..

TECNOLOGIA MECCANICA I

07/06/07

A.A. 2006/2007

Esercizio 1

Calcolare la potenza massima richiesta al mandrino per una lavorazione di una fresatura periferica di un particolare in ghisa (HB = 250 N/mm2) con larghezza di taglio l = 50 mm mediante una fresa avente D = 60 mm, z = 8, ruotante a 250 giri/min, fissando un avanzamento di 1.8 mm/giro, avendo impostato una profondità di passata pari a 4 mm ed essendo β = 80°. Verificare la fattibilità della lavorazione con una fresatrice di potenza di targa pari a 4 KW e rendimento 0.9.

[Ks = 0.9*(HB)0.4*β0.666]

Esercizio 2

Analisi dinamica del maglio a semplice effetto: valutazione teorica dei lavori, delle forze e degli spostamenti.

Esercizio 3

Descrivere la geometria dell’utensile monotagliente e i criteri di dimensionamento degli angoli di spoglia inferiore e superiore.

Esercizio 4

Analisi plastica del processo di trafilatura: valutazione dei contributi alla forza totale di trazione.

Cognome   ……………………………

Nome         ……………………………

Matricola  ……………………………

# UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SALERNO

FACOLTA’ DI INGEGNERIA

COMPITO DI TECNOLOGIA MECCANICA I del 23/06/05

A. A. 2004/2005 II SEMESTRE

Esercizio 1

Si debba eseguire una fresatura periferica di un particolare in ghisa (HB = 251 N/mm2) mediante una fresa avente D = 48 mm, h = 32 mm, z = 6, ruotante a 200 giri/min. La velocità di avanzamento del pezzo (Va) vale 300 mm/giro.

Calcolare la potenza massima al mandrino avendo impostato una profondità di passata (p) pari a 3 mm ed essendo β = 79°.	[Ks = 0.9*(HB)0.4*β0.666]

Esercizio 2

Adoperando una trapanatrice provvista di una punta elicoidale con angolo tra i taglienti (η) pari a 120°, si debba praticare un foro con diametro (D) pari a 45 mm su un pezzo di ghisa (Ks,1,1 = 827 N/mm2 ricavato dalle apposite tabelle). Adottando un avanzamento (a) pari a 0.58 mm/giro, calcolare la forza di strappamento del truciolo ed il momento torcente da applicare al mandrino.

[considerare z = 0.137]

Esercizio 3

Effettuare lo studio dei magli a doppio effetto.

Esercizio 4

Effettuare una breve discussione sulle lavorazioni per brocciatura.

Cognome  …………………………………………..

Nome        …………………………………………..

Matricola  …………………………………………..

# UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SALERNO

FACOLTA’ DI INGEGNERIA

COMPITO DI TECNOLOGIA MECCANICA I del 23/06/05

A. A. 2004/2005 II SEMESTRE

Esercizio 1

Avendo a disposizione un tornio (=0.9), equipaggiato con un motore elettrico di potenza pari a 4 KW, si verifichi la possibilità di sgrossare una barra di ghisa riducendone il diametro da 80 mm a 70 mm in una sola passata con i seguenti parametri di taglio:

n = 863 giri/min.

u = 215.65 mm/min.

ks = 62 daN/mm2.

Esercizio 2

Con riferimento ai dati dell’esercizio precedente si calcolino i valori della potenza al motore richiesta volendo effettuare la stessa lavorazione in più di una passata (sgrossatura e finitura).

Esercizio 3

Descrivere la teoria della deformazione parallelepipeda e ricavare l’espressione del lavoro di deformazione nel caso di lavorazione a caldo e a freddo.

Esercizio 4

Definire e giustificare i valori limite dell’angolo di spoglia superiore (γ).

Cognome  …………………………………………..

Nome        …………………………………………..

Matricola  …………………………………………..

ESERCIZI OTTIMIZZAZIONE

Esercizio 1

Una barra d’acciaio di diametro iniziale pari a 100 mm e lunghezza 400 mm è sottoposta ad una lavorazione di tornitura cilindrica esterna per ridurre il diametro a 94 mm. Assumendo un avanzamento pari a 0.3 mm/giro e una velocità di rotazione del mandrino pari a 150 giri/min, si calcolino il Material Removal Rate e il tempo di lavorazione.

Esercizio 2

In base ai dati forniti nell’esercizio precedente, calcolare il valore teorico della rugosità media aritmetica e della rugosità totale, assumendo χ = 70° e  χ’ = 30°, nel caso di:

- utensile non raccordato;

- utensile raccordato con raggio di raccordo r = 0.8 mm.

Esercizio 3

Si debba eseguire una lavorazione di tornitura cilindrica esterna su un lotto di dimensione elevata di barre d’acciaio, riducendo il diametro dal valore iniziale di 100 mm a quello finale di 94 mm in un’unica passata e su una lunghezza di lavorazione pari a 400 mm, utilizzando un utensile in carburo (n = 0.25; v1 = 450) con quattro taglienti e costo di acquisto pari a 7.60 €.

Sapendo che l’avanzamento imposto dal vincolo sulla rugosità superficiale è pari a 0.25 mm/giro, calcolare le velocità di massima economia e di massima produttività e i tempi e i costi unitari di produzione considerando entrambi i regimi produttivi. Si assuma il tempo di cambio utensile pari a 2.50 min, il tempo passivo pari a 2 min, il costo del grezzo pari a 12 €, il costo dell’operatore pari a 25 €/h, la quota di ammortamento della macchina pari a 20 €/h e le spese generali pari al 50% del costo di operatore e macchina.

Esercizio 4

Calcolare la velocità ottima di taglio, assumendo regime produttivo di massima economia, da utilizzare per eseguire una lavorazione di tornitura cilindrica esterna di barre di acciaio AISI1020 (Rm = 395 N/mm2; Ks = 2,4·Rm0.454·β0.666), considerando una lunghezza di lavorazione pari a 450 mm e riducendo il diametro dal valore iniziale di 100 mm al valore finale di 94 mm in un’unica passata, con una superficie finale di rugosità media aritmetica pari a 3 μm. Si utilizzi per la lavorazione un utensile in carburo di tungsteno P20, di forma quadrata, angolo di taglio pari a 90°, raggio di raccordo tra i taglienti pari a 0.8 mm, e costo di acquisto pari a 8 €, la cui durata è espressa dalla seguente legge di Taylor generalizzata:

v⋅T0,2⋅a0,4⋅p0,2=250.

Si analizzino i due seguenti casi:

- lavorazione con macchina utensile convenzionale con velocità di rotazione del mandrino ed avanzamenti disponibili in accordo con i seguenti valori:

n [giri/min]: 3000, 2700, 2430, 2187, 1968, 1771, 1594, 1435, 1291, 1162, 1064, 941, 847, 763, 686, 618, 556, 500, 450, 405, 365, 328, 295, 215, 194, 174, 157, 141, 127, 114, 103, 93, 83.

a [mm/giro]: 1.000, 0.900, 0.810, 0.729, 0.656, 0.590, 0.531, 0.478, 0.430, 0.387, 0.349, 0.314, 0.282, 0.254, 0.229, 0.206, 0.185, 0.167, 0.150, 0.135, 0.122, 0.109, 0.098, 0.089, 0.080, 0.072, 0.065, 0.058.

- lavorazione con macchina utensile a controllo numerico e variazione continua di velocità di rotazione al mandrino e avanzamenti nei range sopra definiti.

In entrambi i casi si assuma: potenza di targa pari a 9 KW, rendimento di trasmissione pari a 0.9 e forza di taglio massima pari a 4 KN; tempo di cambio utensile pari a 1.50 min, tempo passivo pari a 2 min, costo del grezzo pari a 65 €, costo dell’operatore pari a 28 €/h, la quota di ammortamento della macchina pari a 35 €/h e le spese generali pari al 70% del costo di operatore e macchina.

Si calcoli il valore del Material Removal Rate corrispondente alla condizione i ottimo nei due casi.

Esercizio 5

Si calcoli il Material Removal Rate e il tempo di lavorazione necessario per eseguire una spianatura su un parallelepipedo di acciaio di larghezza 100 e lunghezza 200, asportando uno spessore di 5 mm mediante una lavorazione di limatura utilizzando una velocità di taglio di 10 m/min e un avanzamento pari a 0.2 mm/corsa. Si trascurino le extracorse di ingresso e di uscita.

Esercizio 6

Si calcoli il valore dell’avanzamento per giro da utilizzare in una lavorazione di tornitura cilindrica esterna, sapendo che da disegno è richiesta una finitura superficiale tale che la rugosità media aritmetica sia al massimo 15 µm, assumendo χ = 60° e  χ’ = 60°, nel caso di:

- utensile non raccordato;

- utensile raccordato con raggio di raccordo r = 0.8 mm;

- utensile raccordato con raggio di raccordo r = 1.2 mm.

Esercizio 7

Si debba eseguire una lavorazione di tornitura cilindrica esterna su un lotto di dimensione elevata di barre d’acciaio, riducendo il diametro dal valore iniziale di 110 mm a quello finale di 104 mm in un’unica passata e su una lunghezza di lavorazione pari a 500 mm, utilizzando un utensile in carburo (n = 0.2; v1 = 430) con quattro taglienti e costo di acquisto pari a 7.56 €.

Si assuma un valore pari a 0.25 mm/giro per l’avanzamento, e si calcolino le velocità di massima produttività e di massima economia nei seguenti casi:

- trascurando le extracorse di ingresso e di uscita;

- considerando le extracorse di ingresso e di uscita di somma pari a 20 mm.

Si assuma il tempo di cambio utensile pari a 3.00 min, il tempo passivo pari a 2 min, il costo del grezzo pari a 15 €, il costo dell’operatore pari a 29 €/h, la quota di ammortamento della macchina pari a 25 €/h e le spese generali pari al 40% del costo di operatore e macchina.

Esercizio 8

Assumendo regime produttivo di massima economia, si valuti l’opportunità di eseguire una lavorazione di tornitura cilindrica esterna di sgrossatura di barre di acciaio AISI1040 (Rm = 515 N/mm2; Ks = 2,4·Rm0.454·β0.666), utilizzando utensili in HSS (caso1) o in carburo di tungsteno P30 (caso2). Si effettui la lavorazione in un’unica passata, su una lunghezza di lavorazione pari a 400 mm, riducendo il diametro dal valore iniziale di 90 mm al valore finale di 85 mm, con una superficie finale di rugosità media aritmetica pari a 5 μm.

Si assuma, nel caso di utensile in HSS, costo di acquisto pari a 3.00 €, costo di riaffilatura pari a 2,20 €, riaffilabile 15 volte con valore residuo nullo, angolo di taglio 85°, raggio di raccordo tra i taglienti pari a 1.2 mm, la cui durata è espressa dalla seguente legge di Taylor generalizzata:

v⋅T0,15⋅a0,4⋅p0,12=120;

nel caso di utensile in carburo di tungsteno P30, una placchetta di forma quadrata, angolo di taglio pari a 85°, raggio di raccordo tra i taglienti pari a 1.2 mm, e costo di acquisto pari a 32 € e aliquota relativa al costo del portautensile trascurabile, la cui durata è espressa dalla seguente legge di Taylor generalizzata:

v⋅T0,25⋅a0,5⋅p0,3=230.

In entrambi i casi si utilizzi per la lavorazione una macchina utensile a controllo numerico con potenza di targa pari a 10 KW, rendimento di trasmissione pari a 0.9 e forza di taglio massima pari a 4 KN e variazione continua di velocità di rotazione al mandrino e avanzamenti nei range di seguito definiti:

  - n [giri/min]: 30 – 5000;

  - a [mm/giro]: 0.020 – 1.500.

Sia: tempo di cambio utensile pari a 1.20 min, tempo passivo pari a 2 min, costo del grezzo pari a 60 €, costo dell’operatore pari a 28 €/h, la quota di ammortamento della macchina pari a 32 €/h e le spese generali pari al 80% del costo di operatore e macchina.

Si calcoli il valore del Material Removal Rate corrispondente alla condizione di ottimo nei due casi.

Esercizio 9

Calcolare la velocità ottima di taglio, assumendo regime produttivo di massima produttività, da utilizzare per eseguire una lavorazione di tornitura cilindrica esterna di barre di acciaio AISI316L (Rm = 558 N/mm2; Ks = 2,4·Rm0.454·β0.666; 1/n = 0,197), considerando una lunghezza di lavorazione pari a 300 mm e riducendo il diametro dal valore iniziale di 102 mm al valore finale di 96 mm in un’unica passata, con una superficie finale di rugosità media aritmetica pari a 1 μm. Si utilizzi per la lavorazione un utensile in carburo di tungsteno P20, di forma romboidale con angolo tra i taglienti pari ad 80° e angolo di taglio pari ad 83°, raggio di raccordo tra i taglienti pari a 0.8 mm, e costo di acquisto pari a 3,2 €, la cui durata è espressa dalla seguente legge di Taylor generalizzata:

v⋅T0,2⋅a0,3⋅p0,25=180.

Si analizzino i due seguenti casi:

- lavorazione con macchina utensile convenzionale con velocità di rotazione del mandrino ed avanzamenti disponibili in accordo con i seguenti valori:

n [giri/min]: 3000, 2700, 2430, 2187, 1968, 1771, 1594, 1435, 1291, 1162, 1064, 941, 847, 763, 686, 618, 556, 500, 450, 405, 365, 328, 295, 215, 194, 174, 157, 141, 127, 114, 103, 93, 83.

a [mm/giro]: 1.000, 0.900, 0.810, 0.729, 0.656, 0.590, 0.531, 0.478, 0.430, 0.387, 0.349, 0.314, 0.282, 0.254, 0.229, 0.206, 0.185, 0.167, 0.150, 0.135, 0.122, 0.109, 0.098, 0.089, 0.080, 0.072, 0.065, 0.058.

- lavorazione con macchina utensile a controllo numerico e variazione continua di velocità di rotazione al mandrino e avanzamenti nei range sopra definiti.

In entrambi i casi si assuma: potenza di targa pari a 6 KW, rendimento di trasmissione pari a 0.85 e forza di taglio massima pari a 2 KN (Ft = Ks q1-1/n ); tempo di cambio utensile pari a 1.50 min per la macchina utensile tradizionale e 0,8 min per la macchina utensile a controllo numerico, tempo passivo pari a 2 min in entrambi i casi, costo del grezzo pari a 185 €, costo dell’operatore pari a 42 €/h, la quota di ammortamento della macchina pari a 48 €/h e le spese generali pari al 85% del costo di operatore e macchina. Si calcolino tempi e costi unitari e il valore del Material Removal Rate corrispondente alla condizione di ottimo nei due casi.

Esercizio 10

Calcolare la velocità ottima di taglio, in condizioni di massima produttività, da utilizzare per eseguire una lavorazione di tornitura cilindrica esterna di barre di acciaio AISI1040 (Rm = 515 N/mm2; Ks = 2,4·Rm0.454·β0.666; 1/n = 0,197), considerando una lunghezza di lavorazione pari a 250 mm e riducendo il diametro dal valore iniziale di 100 mm al valore finale di 95 mm in un’unica passata, con una superficie finale di rugosità media aritmetica pari a 0.6 μm. Si utilizzi per la lavorazione un utensile in carburo di tungsteno P20, di forma romboidale con angolo tra i taglienti pari ad 80° e angolo di taglio pari ad 83°, raggio di raccordo tra i taglienti pari a 0.8 mm, e costo di acquisto pari a 3,6 €, la cui durata è espressa dalla seguente legge di Taylor generalizzata:

v⋅T0,25⋅a0,26⋅p0,2=180.

Si analizzi il caso di lavorazione effettuata con macchina utensile a controllo numerico e variazione continua di velocità di rotazione al mandrino e avanzamenti nei seguenti range:

n [giri/min]: 80, 5000		a [mm/giro]: 0.020, 1.000

Si assuma: potenza di targa pari a 5 KW, rendimento di trasmissione pari a 0.9 e forza di taglio massima pari a 1.5 KN (Ft = Ks q1-1/n ); tempo di cambio utensile pari a 0.4 min, tempo passivo pari a 1 min,  costo dell’operatore pari a 40 €/h, la quota di ammortamento della macchina pari a 40 €/h e le spese generali pari al 90% del costo di operatore e macchina.

Si calcolino inoltre:

- tempi e costi unitari di produzione;

- numero di pezzi lavorabili con il singolo tagliente;

- numero di utensili necessari per singolo pezzo;

- la velocità di taglio tale da terminare la lavorazione del pezzo in corrispondenza di fine vita utensile, in modo da operare il cambio utensile in ombra alla preparazione del pezzo successivo e il tempo unitario di produzione corrispondente.