ESERCIZI TECNOLOGIA MECCANICA 1

ESERCIZI NUMERICI ASPORTAZIONE DI TRUCIOLO

- Avendo a disposizione un tornio (=0.9), equipaggiato con un motore elettrico di potenza pari a 3.5 kW, si verifichi la possibilità di sgrossare una barra di ghisa portandola da 80 mm a 70 mm di diametro in una sola passata con i seguenti parametri di taglio:

n = 863 giri/min.

u = 215.65 mm/min.

ks = 62 daN/mm2.

1/n = 0.137.

- Si debba tornire una barra in acciaio (Rm=480 N/mm2, 1/n = 0,197), di diametro iniziale pari a 80 mm fino al diametro finale pari a  70 mm, utilizzando un utensile con inserto in carburo di tungsteno per il quale l’angolo di spoglia inferiore α assume il minimo valore possibile e l’angolo di spoglia superiore γ è pari a -5°. La macchina utensile a disposizione è un tornio equipaggiato con un motore di potenza di targa PM pari a 7 KW e rendimento = 0.9. Si scelga il numero di passate minimo da effettuare, considerando l’ultima passata come di finitura, e si calcolino le potenze richieste al motore per ogni passata, con riferimento ai seguenti parametri di taglio:

n = 860 giri/min;

va = 215 mm/min.

[Ks=2,4 Rm0,454 β0,666 daN/mm2]

- Una barra di ghisa (1/n = 0.137), avente un diametro iniziale di 130 mm, deve essere ridotta ad un diametro finale di 110 mm. Avendo a disposizione un tornio equipaggiato con un motore elettrico la cui potenza di targa è 16 Kw, si scelga il numero di passate minimo da effettuare e si calcolino le potenze per ogni lavorazione.

η=0,8;

HB=420 N/mm2;

n=960 giri/min;

velocità di avanzamento va=696 mm/min;

α=8°;

γ=-6°;

Ks=0,9 HB0,4 β0,666 daN/mm2.

- Calcolare la potenza massima richiesta al mandrino per una lavorazione di una fresatura periferica di un particolare in ghisa (HB = 250 N/mm2) con larghezza di taglio l = 50 mm mediante una fresa avente D = 60 mm, z = 8, ruotante a 250 giri/min, fissando un avanzamento di 1.8 mm/giro, avendo impostato una profondità di passata pari a 4 mm ed essendo β = 80°. Verificare la fattibilità della lavorazione con una fresatrice di potenza di targa pari a 4 KW e rendimento 0.9.

[Ks = 0.9*(HB)0.4*β0.666; 1/n = 0,137]

- Una barra di ghisa, avente un diametro iniziale di 140 mm, deve essere ridotta ad un diametro finale di 120 mm. Avendo a disposizione un tornio equipaggiato con un motore elettrico la cui potenza di targa è 8 Kw, si scelga il numero di passate minimo da effettuare e si calcolino le potenze per ogni lavorazione.

η=0,8;

HB=260 N/mm2;

n=800 giri/min;

velocità di avanzamento va=430 mm/min;

α=7°;

γ=-8°;

Ks=0,9 HB0,4 β0,666 daN/mm2.

1/n = 0,137

- Calcolare la potenza massima richiesta al mandrino per una lavorazione di una fresatura periferica di un particolare in acciaio (HB = 250 N/mm2, 1/n = 0,197) con larghezza di taglio l = 30 mm mediante una fresa avente D = 60 mm, z = 8, ruotante a 650 giri/min, fissando un avanzamento di 0.5 mm/giro, avendo impostato una profondità di passata pari a 4 mm ed essendo β = 84°. Verificare la fattibilità della lavorazione con una fresatrice di potenza di targa pari a 6 KW e rendimento 0,9. [Ks=2,4 Rm0,454 β0,666 daN/mm2]

- Calcolare la forza di taglio, il momento torcente e la potenza richiesta al mandrino per eseguire un foro di diametro pari a 10 mm su una parte in ghisa (Ks,1,1 = 827 N/mm2), utilizzando una punta elicoidale con angolo tra i taglienti (η) pari a 120° e assumendo un avanzamento pari a 0.58 mm/giro, e una velocità di rotazione del mandrino di 400 giri/min.

[considerare z = 0.137]

- Calcolare la forza di taglio, il momento torcente e la potenza richiesta al mandrino per eseguire un foro di diametro pari a 10 mm su una parte in ghisa (Ks,1,1 = 1827 N/mm2), utilizzando una punta elicoidale con angolo tra i taglienti (η) pari a 120° e assumendo un avanzamento pari a 0.2 mm/giro, e una velocità di rotazione del mandrino di 800 giri/min. Si consideri una foratura con punta da 4 mm, una prima allargatura con punta da 8 mm e una seconda allargatura con punta da 10 mm. [considerare z = 0.137]

- Adoperando una trapanatrice provvista di una punta elicoidale con angolo tra i taglienti (η) pari a 120°, si debba praticare un foro con diametro (D) pari a 45 mm su un pezzo di ghisa (Ks,1,1 = 1827 N/mm2 ricavato dalle apposite tabelle). Adottando un avanzamento (a) pari a 0.18 mm/giro, calcolare la forza di strappamento del truciolo ed il momento torcente da applicare al mandrino. Si pianifichino le diverse operazioni di foratura e allargatura considerando una massima profondità di passata pari a 5 mm. [considerare z = 0.137]

ESERCIZI NUMERICI MAGLI E PRESSE

- Calcolare la pressione dell’aria agente sullo stantuffo di un maglio a doppio effetto, dovendo

fucinare dei pezzi di acciaio Fe 45, essendo noti:

Peso dell’incudine = 18000 kg.

Peso del meccanismo cadente = 1200 kg.

Altezza di caduta = 0.7 m.

Diametro dello stantuffo operatore = 180 mm.

Superficie di lavoro dei pezzi = 12000 mm2.

Profondità di fucinatura = 4 mm.

Temperatura finale di fucinatura = 1000°.

Pressione di Fucinatura in Kg/mm2

| Materiale | 700 °C | 800 °C | 1000 °C | 1200 °C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acciaio R=45 Kg/mm2 | 25 | 20 | 13 | 8 |
| Acciaio R=60 Kg/mm2 | 38 | 30 | 18 | 9 |
| Ottone | 23 | 17 | 6 | --- |
| Rame | 12 | 9 | 4 | --- |

- Determinare il diametro del cilindro di una pressa idraulica avente una pressione di esercizio

p0 = 200 Kg/cm2, utilizzata per eseguire la fucinatura di pezzi di acciaio Fe 60, essendo dati:

Superficie di lavoro dei pezzi = 3000 mm2

Profondità di stampaggio = 4 mm

Temperatura finale di fucinatura = 800° C.

Pressione di Fucinatura in Kg/mm2

| Materiale | 700 °C | 800 °C | 1000 °C | 1200 °C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acciaio R=45 Kg/mm2 | 25 | 20 | 13 | 8 |
| Acciaio R=60 Kg/mm2 | 38 | 30 | 18 | 9 |
| Ottone | 23 | 17 | 6 | --- |
| Rame | 12 | 9 | 4 | --- |

- Determinare il diametro del cilindro di una pressa idraulica avente una pressione di esercizio

p0 = 200 Kg/cm2, utilizzata per eseguire la fucinatura di pezzi di acciaio Fe 45, essendo dati:

Superficie di lavoro dei pezzi = 4500 mm2

Profondità di stampaggio = 3.5 mm

Temperatura finale di fucinatura = 700° C.

Pressione di Fucinatura in Kg/mm2

| Materiale | 700 °C | 800 °C | 1000 °C | 1200 °C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acciaio R=45 Kg/mm2 | 25 | 20 | 13 | 8 |
| Acciaio R=60 Kg/mm2 | 38 | 30 | 18 | 9 |
| Ottone | 23 | 17 | 6 | --- |
| Rame | 12 | 9 | 4 | --- |

- Calcolare la pressione dell’aria agente sullo stantuffo di un maglio a doppio effetto, dovendo

fucinare dei pezzi di ottone, essendo noti:

Peso dell’incudine = 15000 kg.

Peso del meccanismo cadente = 600 kg.

Altezza di caduta = 0.5 m.

Diametro dello stantuffo operatore = 150 mm.

Superficie di lavoro dei pezzi = 15000 mm2.

Profondità di fucinatura = 5 mm.

Temperatura finale di fucinatura = 800°.

Pressione di Fucinatura in Kg/mm2

| Materiale | 700 °C | 800 °C | 1000 °C | 1200 °C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acciaio R=45 Kg/mm2 | 25 | 20 | 13 | 8 |
| Acciaio R=60 Kg/mm2 | 38 | 30 | 18 | 9 |
| Ottone | 23 | 17 | 6 | --- |
| Rame | 12 | 9 | 4 | --- |

- Si calcoli la pressione del fluido agente sullo stantuffo di un maglio pneumatico a doppio effetto necessaria per fucinare dei particolari meccanici in acciaio Fe60, alla temperatura di 800° C (in base ai dati di seguito forniti, si consideri opportunamente il rendimento).

Le caratteristiche del maglio e dei pezzi sono:

superficie di lavoro: A = 25000 mm2;

profondità di fucinatura: s = 5 mm;

peso dell’incudine: Pi = 40000 Kg;

peso del meccanismo cadente: Pc = 2000 Kg;

altezza di caduta h = 500 mm.

Si determino, inoltre, il lavoro fornito ad ogni colpo, il lavoro assorbito dall’incudine, lo spostamento nominale dell’incudine, la forza di deformazione e la forza massima al termine della deformazione.

Pressione di Fucinatura in Kg/mm2

|  | 700°C | 800°C | 1000°C | 1200°C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acciaio Rm=45 Kg/mm2 | 25 | 20 | 13 | 8 |
| Acciaio Rm=60 Kg/mm2 | 38 | 30 | 18 | 9 |

- Per mezzo di un maglio a semplice effetto si devono fucinare dei particolari meccanici in acciaio Fe45, alla temperatura di 800° C.

Le caratteristiche del maglio e dei pezzi sono:

superficie di lavoro: A = 30000 mm2;

profondità di fucinatura: s = 5 mm;

peso dell’incudine: Pi = 40000 Kg;

peso del meccanismo cadente: Pc = 1800 Kg.

Considerando un rendimento unitario, si determini l’altezza h di caduta della mazza, il lavoro fornito ad ogni colpo, il lavoro assorbito dall’incudine, lo spostamento nominale dell’incudine, la forza di deformazione e la forza disponibile al termine della deformazione.

Pressione di Fucinatura in Kg/mm2

|  | 700°C | 800°C | 1000°C | 1200°C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acciaio Rm=45 Kg/mm2 | 25 | 20 | 13 | 8 |
| Acciaio Rm=60 Kg/mm2 | 38 | 30 | 18 | 9 |

- Per mezzo di un maglio a doppio effetto si devono fucinare dei meccanici di acciaio Fe 45.

Le caratteristiche del maglio sono:

peso dell’incudine: Pi=40000 Kg;

peso del meccanismo cadente: Pc=1800 Kg;

altezza di caduta: h=0,5 m (η=0,85);

superficie di lavoro: A=35000 mm2;

profondità di fucinatura: s=5 mm;

pressione agente sullo stantuffo: pf =14 Kg/cm2;

temperatura di fucinatura: T=800°C.

Calcolare il diametro D dello stantuffo.

Pressione di Fucinatura in Kg/mm2

|  | 700°C | 800°C | 1000°C | 1200°C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acciaio Rm=45 Kg/mm2 | 25 | 20 | 13 | 8 |
| Acciaio Rm=60 Kg/mm2 | 38 | 30 | 18 | 9 |

QUESITI TEORICI DEFORMAZIONE PLASTICA E ASPORTAZIONE DI TRUCIOLO

- Descrivere la teoria della deformazione plastica e trovare l’espressione del lavoro di deformazione nel caso di laminazione a caldo.

- Descrivere la teoria della deformazione plastica e trovare l’espressione del lavoro di deformazione nel caso di trafilatura.

- Si descrivano, sinteticamente, le caratteristiche dinamiche nelle lavorazioni di fresatura periferica concorde e discorde, evidenziandone vantaggi e svantaggi. Si indichino, con gli opportuni schemi grafici, le forze agenti tra utensile e pezzo nei due casi suddetti.

- Spiegare perché l’angolo di spoglia inferiore di un utensile monotagliente non è mai inferiore a 2°.

- Si effettui l’analisi meccanica per la valutazione teorica della forza di tiro in trafilatura.

- Si descriva, sinteticamente, la geometria dell’utensile monotagliente, soffermandosi in particolar modo sul dimensionamento dell’angolo di spoglia superiore.

- Si illustrino principi, differenze, problematiche e soluzioni tecnologiche adottate nei processi di estrusione diretta ed inversa di materiali metallici.

- Descrivere i materiali più usati per la realizzazione di utensili da taglio, specificando i processi di ottenimento e le caratteristiche fondamentali.

- Effettuare l’analisi delle forze in fresatura periferica (concorde e discorde) e frontale.

- Quali sono le differenze tra una fresatura periferica concorde e una discorde?

- Dimostrare che la potenza al mandrino in foratura è valutabile come:

- Pm = p * D * n * (D/(2 * senx))*((a * senx)/2)1-z * ks11

- Descrivere il procedimento teorico per il calcolo della potenza al mandrino in fresatura periferica discorde.

- Descrivere il procedimento sperimentale che si adotta per ricercare i valori V1 e n della relazione semplificata del Taylor.

- Descrivere la teoria della deformazione plastica e trovare l’espressione del lavoro di deformazione nel caso di laminazione a freddo.

- Descrivere l’equazione semplificata del Taylor soffermandosi sul significato dei termini che vi compaiono.

- Commentare l’espressione del lavoro di deformazione nel caso di laminazione a freddo e a caldo.

- Analisi dinamica del maglio a semplice effetto: valutazione teorica dei lavori, delle forze e degli spostamenti.

- Descrivere la geometria dell’utensile monotagliente e i criteri di dimensionamento degli angoli di spoglia inferiore e superiore.

- Analisi plastica del processo di trafilatura: valutazione dei contributi alla forza totale di trazione.

ESERCIZI SVOLTI A LEZIONE CON RISOLUZIONE

ESERCIZIO 1

Avendo a disposizione un tornio (=0.9), equipaggiato con un motore elettrico di potenza pari a 4 KW, si verifichi la possibilità di sgrossare una barra di acciaio (Rm=480 N/mm2) riducendone il diametro da 80 mm a 74 mm in una sola passata con i seguenti parametri di taglio:

[Ks=2,4 Rm0,454 β0,666 daN/mm2]

n = 863 giri/min.

va = 215.65 mm/min.

α=5°;

γ=3°;

ks = 261 daN/mm2=2600 N/mm2

La lavorazione da effettuare è una tornitura cilindrica esterna di un cilindro di acciaio (Rm=480 N/mm2) con una riduzione complessiva di diametro pari a 10 mm, utilizzando un utensile con angolo di taglio pari a β=82° e lavorando con un avanzamento costante pari a a=va/n=0,25mmgiro.

Il limite imposto affinché la lavorazione sia effettuata in un unico passo è la potenza al motore del tornio.

Analiticamente valutiamo innanzitutto la potenza al mandrino come prodotto di quella di targa (al motore) per il rendimento η avendo:

Pm=PM⋅η=4⋅0,9Kw=3,6Kw.

Tale potenza deve essere superiore a quella richiesta per la lavorazione:

Pm=Ft⋅vt

vt=π⋅D⋅n=218,89m/min=3,61m/s

Ft=ks⋅q=2600⋅0,25⋅2=1950N

Pm=Ft⋅vt=7049W

ESERCIZIO 2

Una barra di ghisa, avente un diametro iniziale di 130 mm, deve essere ridotta ad un diametro finale di 110 mm.

Avendo a disposizione un tornio equipaggiato con un motore elettrico la cui potenza di targa è 8 Kw e rendimento η=0.9, si scelga il numero di passate minimo da effettuare, considerando le operazioni di sgrossatura e finitura) e si calcolino le potenze per ogni lavorazione, assumendo i seguenti dati:

HB=420 N/mm2;

n=960 giri/min;

avanzamento a= 0.4 mm/giro;

α=8°;

γ=-6°;

pmax = 5 mm;

Ks=0,9 HB0,4 β0,666 daN/mm2.

Si calcolino inoltre i tempi di lavorazione (per ogni passata), considerando un’extracorsa di ingresso e di uscita pari a, rispettivamente, 10 e 5 mm. Si consideri, per lo specifico utensile utilizzato, la seguente legge di durata:

v⋅T0.24=240.

RISOLUZIONE

La lavorazione da effettuare è una tornitura cilindrica esterna di un cilindro di ghisa (HB=420 N/mm2) con una riduzione complessiva di raggio pari a 10 mm, utilizzando un utensile con angolo di taglio pari a β=90°−α−γ=88° e lavorando con un avanzamento costante pari a  a=0,4mmgiro.

Il limite imposto affinchè la lavorazione sia effettuata in un unico passo sono la potenza al motore del tornio, nonché la massima profondità di passata (definita da considerazioni su vibrazioni, forze di taglio, dimensioni dell’inserto).

Un possibile processo di risoluzione consiste nel dividere la lavorazione nelle due fasi: sgrossatura e finitura, considerando per quest’ultima una profondità di passata massima di 0.4 mm, e andando quindi a valutare le profondità di passata delle fasi di sgrossatura precedenti compatibilmente con il vincolo sulla potenza.

Analiticamente valutiamo innanzitutto la potenza al mandrino come prodotto di quella di targa (al motore) per il rendimento η avendo:

Pm=PM⋅η=8⋅0.85Kw=6.8Kw.

Questa potenza è il limite superiore per la potenza necessaria alla lavorazione, data dal prodotto della forza di taglio per la velocità di taglio (ritenendo trascurabili i contributi legati all’avanzamento e alla profondità di passata), ossia:

Pm=Ft⋅vt,

in cui la forza di taglio è data dal prodotto della pressione di taglio pt per la sezione del truciolo indeformata q e la velocità di taglio è la velocità periferica del pezzo.

Risulta:

vt=π⋅D⋅n [m/s];		 (D espresso in m ed n in giri/s)

Per la prima passata risulta:

vt=6,53ms

La forza di taglio massima si ricava come segue:

Ft=Pmvt=68006.53=1041.3 N

La pressione specifica di taglio risulta:

Ks=0,9⋅420,4⋅880,666=79.2daNmm2=792Nmm2;	 (HB espresso in daN)

Da cui si ricavano, in funzione della profondità di passata, la pressione di taglio e la forza di taglio

Kt=Ks⋅q−1n=792⋅0.4⋅p−1nNmm2

q=a⋅p=0.4⋅p

Ft=Ks⋅q1−1n=792⋅0.4⋅p1−1nNmm2

Considerando che per il materiale in lavorazione, 1/n = 0.137, risulta:

Ft,max=792⋅0.4⋅pmax1−1nN⇒792⋅0.40.863⋅pmax0.863=1041.6N

da cui è possibile valutare la massima profondità di passata:

pmax=1041.3792⋅0.40.86310,863=3.43mm

Effettuando la prima passata con p1=3,43 mm si passa ad un diametro di 123,14 mm il che implica una velocità periferica (di taglio) pari a 6,18 m/s, p2=3,66 mm l’ottenimento di un diametro di 115.82 mm.

È necessario quindi effettuare un’altra passata di sgrossatura per un totale di tre (passate di sgrossatura), il che rende auspicabile una ripartizione più bilanciata delle profondità di passata mantenendola costante e pari a 3.2 mm.

In definitiva si ha un totale di quattro passate (le prime tre di sgrossatura e la quarta di finitura con p4=0.4 mm); in tabella sono riportati i valori numerici del diametro, della profondità di passata, della velocità di taglio, della forza di taglio e delle potenze al mandrino e al motore.

| PASSATE | Diametro [mm] | Profondità di passata [mm] | Velocità di taglio [m/s] | Forza di taglio [N] | Potenza al mandrino [Kw] | Potenza al motore [Kw] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 130 | 3.2 | 6,53 | 980.04 | 6.4 | 7.5 |
| 2 | 123.6 | 3.2 | 6,21 | 980.04 | 6.1 | 7.2 |
| 3 | 117.2 | 3.2 | 5,89 | 980.04 | 5.8 | 6.8 |
| 4 | 110.8 | 0.4 | 5,56 | 162.88 | 0.9 | 1.1 |

ESERCIZIO 3

Calcolare la potenza massima richiesta al mandrino e i tempi di lavorazione (considerando delle extracorse di ingresso ed uscita pari a 5 mm per ogni lavorazione) per le lavorazioni di spianatura (fresatura frontale), di contornatura (fresatura periferica) e di foratura per la realizzazione del pezzo in acciaio dolce (Rm=480 N/mm2)  in Figura.

Si assuma, sia per la lavorazione di spianatura, che per quella di contornatura (larghezza di taglio l = 30 mm), uno spessore del sovrametallo da asportare uniforme e pari a 1 mm, di adoperare una fresa avente D = 60 mm, z = 8 ed essendo β = 80°, fissando un avanzamento per dente pari a 0.2 mm/giro per dente, e una velocità di rotazione del mandrino pari a 750 giri/min.

La realizzazione dei fori sia eseguita con utensili in acciaio super rapido, mediante le fasi successive di centratura, foratura con una punta di diametro pari a 5mm, prima allargatura con una punta elicoidale di diametro pari a 10 mm, seconda allargatura una punta elicoidale di diametro pari a 15 mm, terza allargatura una punta elicoidale di diametro pari a 20 mm; per ogni punta si assuma angolo tra i taglienti (η) pari a 118°.

Adottando un avanzamento (a) pari a 0.1 mm/giro per l’operazione di foratura e pari a 0.25 per le successive allargature, calcolare la forza di strappamento del truciolo ed il momento torcente da applicare al mandrino e la potenza richiesta al motore.

Verificare la fattibilità della lavorazione con un centro di lavoro di potenza di targa pari a 8 KW e rendimento 0.9.

[Ks=2,4 Rm0,454 β0,666 daN/mm2]

RISOLUZIONE

Lavorazione di spianatura

La lavorazione di spianatura è eseguita mediante fresatura frontale. Possiamo distinguere i due casi D > L  e D < L. La potenza al mandrino può essere valutata come prodotto della coppia dovuta alla forza di taglio per la velocità angolare del mandrino, o, in termini equivalenti della forza di taglio per la velocità di taglio:

Pm=Mt⋅ωt=Ft⋅D2⋅2πn=Ft⋅vt

La forza di taglio è valutabile in base alla pressione di taglio, alla sezione del truciolo e al numero di denti in presa, come segue:

Ft=zi⋅Kt⋅q

dove zi è il numero di denti in presa, pari a:

zi=ϕϕ0=ϕ2πz.

e

Kt=Ksq−1n=2,4 Rm0,454β0,666⋅q−1n

Essendo D = 60, risulta L = 45 mm.

Numericamente:

ks = 257.6 [DaN/mm2] = 2576 [N/mm2]

 = 120°

zi = 2.67

az = 0.2 [mm/(giro x dente)]

p = 1 mm

q = 0.2 mm2

kt  = 3537 [N/mm2]

va = 900 [mm/min]

Ft = 1888 N

vt = 141 [m/min] = 2.3 [m/s]

Mt = 56.64 Nm

Pm = 4342.4 W

PM = 4824.9 W

La lavorazione è fattibile con i parametri scelti.

Lavorazione di contornatura

Come noto la potenza massima al mandrino è valutabile come prodotto della forza di taglio Ft per la velocità di taglio vt, essendo trascurabili i contributi legati alla forza che si oppone all’avanzamento e alla forza che si oppone all’appostamento dell’utensile.

Risulta:

Pm=Ft⋅vt

La forza di taglio è valutabile in base alla pressione specifica di taglio e alla sezione massima del truciolo a virgola, come segue:

Ft=Ks⋅q1−1n=Ks⋅smax⋅l1−1n

La sezione massima è legata all’avanzamento per dente dalla seguente relazione, ricavata su considerazioni geometriche:

smax=az⋅senϕ

Considerando che:

va=a⋅n

a=az⋅z

senϕ=2⋅pD

Si ottiene:

va=az⋅z⋅n

e

smax=van⋅z⋅2⋅pD

In definitiva si ha:

Pm=ks⋅van⋅z⋅2⋅pD⋅l⋅π⋅n⋅D1000

Numericamente:

smax = 0.051 [mm]

qmax = 1.54 [mm2]

vt = 141 [m/min] = 2.3 [m/s]

Ft = 3394 N

Pm = 7807 W

PM = 8674 W

La lavorazione non è fattibile con i parametri scelti.

Lavorazione di foratura

La realizzazione dei fori prevede, dopo la centratura, quattro operazioni consecutive, la prima di foratura, le altre tre di allargatura. Per ogni lavorazione possiamo valutare la potenza richiesta come prodotto della coppia per la velocità angolare o in termini equivalenti, come sommatoria, estesa al numero di taglienti, del prodotto della forza di taglio per la velocità di taglio, intesa come velocità del punto di mezzeria del tagliente impegnato nell’asportazione:

Pm=Mt⋅ωt=Ft⋅D2⋅2πn=Ft⋅πDn

Pm=2Ft⋅vt=2Ft⋅πDn2=Ft⋅πDn

La forza di taglio può essere calcolata come prodotto della pressione specifica di taglio per la sezione del truciolo, ricavabile in base ai parametri di taglio e alla geometria della punta:

Ft=ks⋅q=Ks11hz⋅h⋅b

In cui:

h=a2⋅senη2

e

b=psenη2

In definitiva:

Ft=ks⋅q=Ks11⋅h1−z⋅b=Ks11⋅a2⋅senη21−z⋅psenη2

Da cui si ricavano facilmente il momento torcente e la potenza richiesta al mandrino

1) Foratura

Partendo dal pieno, i taglienti saranno impegnati nell’asportazione lungo tutta la lunghezza, per cui p = D/2.

Numericamente risulta:

h=a2⋅senη2=0,12⋅sen59=0,0428mm

b=psenη2=2,5sen59=2,91mm

Ft=Ks11⋅h1−z⋅b=2576⋅0,04281−z⋅2,91=598,9N

Mt=Ft⋅D2=598,9⋅2,51000=1,50Nm

Pm=Mt⋅ω=1,50⋅2π⋅75060=117,8W

2) Prima allargatura

Dovendo allargare un foro di 5 mm di diametro, fino a 10 mm di diametro, i taglienti saranno impegnati nell’asportazione per una lunghezza pari alla differenza dei raggi:

p=D22−D12=102−52mm=2.5mm

Numericamente risulta:

h=a2⋅senη2=0,252⋅sen59=0,107mm

b=psenη2=2,5sen59=2,91mm

Ft=Ks11⋅h1−z⋅b=2576⋅0,1071−z⋅2,91=1249,9N

Mt=Ft⋅D2+D12=1249,9⋅7,51000=9,37Nm

Pm=Mt⋅ω=9,37⋅2π⋅75060=735,9W

3) Seconda allargatura

Dovendo allargare un foro di 10 mm di diametro, fino a 15 mm di diametro, i taglienti saranno impegnati nell’asportazione per una lunghezza pari alla differenza dei raggi:

p=D22−D12=152−102mm=2.5mm

Numericamente risulta:

h=a2⋅senη2=0,252⋅sen59=0,107mm

b=psenη2=2,5sen59=2,91mm

Ft=Ks11⋅h1−z⋅b=2576⋅0,1071−z⋅2,91=1249,9N

Mt=Ft⋅D2+D12=1249,9⋅12,51000=15,62Nm

Pm=Mt⋅ω=15,62⋅2π⋅75060=1226,8W

4) Terza allargatura

Dovendo allargare un foro di 15 mm di diametro, fino a 20 mm di diametro, i taglienti saranno impegnati nell’asportazione per una lunghezza pari alla differenza dei raggi:

p=D22−D12=202−152mm=2.5mm

Numericamente risulta:

h=a2⋅senη2=0,252⋅sen59=0,107mm

b=psenη2=2,5sen59=2,91mm

Ft=Ks11⋅h1−z⋅b=2576⋅0,1071−z⋅2,91=1249,9N

Mt=Ft⋅D2+D12=1249⋅17,51000=21,87Nm

Pm=Mt⋅ω=21,87⋅2π⋅75060=859W

La lavorazione è fattibile con i parametri scelti (si potrebbe pensare, qualora non insorgessero altri problemi come ad esempio l’evacuazione del truciolo, di eliminare un’allargatura utilizzando punte intermedie di diametro maggiore).

ESERCIZIO 4

Si valuti la possibilità e si determini la velocità di taglio tale da effettuare un’operazione di tornitura cilindrica esterna di una barra d’acciaio di diametro pari a 60 mm e lunghezza 200 mm, considerando le extracorse di ingresso ed uscita pari a 5 mm ognuna, utilizzando un utensile in carburo di tungsteno P20 e senza effettuare sostituzioni utensile. Si assuma un avanzamento pari a 0.2 mm/giro e siano v30 e v60 pari a 108 e  90 m/min, rispettivamente. Calcolare inoltre il tempo totale di lavorazione. (Siano vmin = 40 m/min e vmax = 200 m/min)

In base ai dati forniti e considerando la legge di Taylor semplificata, risulta:

v30⋅30n=v1

Da cui

n = 0.26

v1 = 261,5 m/min

Il tempo usurante, ossia il tempo di effettiva asportazione risulta pari a:

ta=Ln⋅a,

affinchè la lavorazione sia effettuata senza sostituzione utensile, deve quindi essere al limite:

T=ta=Ln⋅a,

per cui sostituendo nella legge di Taylor e considerando la definizione di velocità di taglio, risulta:

πDn⋅Ln⋅an=v1,

riscrivendo la relazione precedente, indicando con d l’esponente di durata, per chiarezza, risulta:

πDn⋅Ln⋅ad=v1

ossia:

n1−d=v1πDaLd

da cui:

n = 1556,42giri/min

v = 293,3 m/min

la lavorazione è effettuabile, assumendo la velocità di taglio massima consentita, pari a 200 m/min. Valutare il numero di barre lavorabili prima di effettuare la sostituzione e la vita residua dell’utensile.