## Slide 1
Collegamenti meccanici:
- Chiodature
Saldature
Incollaggi
Filettature
- Chiavette, linguette, spine

## Slide 2
Attualmente le chiodature sono utilizzate esclusivamente in campo aereonautico dove si fa largo uso di leghe leggere e materiali compositi.
Bulloneria e soprattutto le saldature hanno sostituito le chiodature ma solo quando è stato possibile verificare la buona qualità delle saldature con opportuni sistemi di controllo, svincolando così il problema dalla sola buona sorte della manualità dell’operatore

## Slide 3
METODI D'ESAME
I controlli non distruttivi si suddividono in due famiglie:
controlli non distruttivi superficiali: danno la possibilità di esaminare i particolarI solo a livello superficiale ed al massimo sottopelle. Con l'applicazione di tali metodi di esame si ha solo la possibilità di localizzare l'eventuale presenza dei difetti, identificando solo la loro forma ed estensione, quindi non si riesce a quantificare in modo preciso la profondità del difetto.
controlli non distruttivi volumetrici: al contrario dei metodi superficiali con l'applicazione dei controlli volumetrici si ha la possibilità di verificare l'integrità nel materiale, purtroppo in alcuni casi specifici non si riescono ad individuare difettosità superficiali.

## Slide 4
Dal momento che i metodi di esame volumetrici e superficiali hanno dei limiti, per aumentare l'affidabilità del controllo è buona norma abbinare una tecnica di controllo volumetrico con una di controllo superficiale.
Metodi superficiali I metodi di controllo non distruttivo superficiali sono:
esame visivo
esame con liquidi penetranti
esami con particelle magnetiche.
Metodi volumetrici I metodi di controllo non distruttivo volumetrici sono:
esame radiografico
esame radioscopico
esame ad ultrasuoni.

## Slide 5
LIQUIDI PENETRANTI (PT)
Principio del metodo prova non distruttiva
- sfrutta la capacità di alcuni liquidi di penetrare, per capillarità e non per gravità, all'interno dei difetti superficiali (cricche, cavità, ecc)
bassa tensione superficiale e la buona bagnabilità di questi liquidi, ne assicurano la penetrazione anche all'interno di discontinuità sottilissime
dopo l'applicazione e la penetrazione del liquido (detto appunto penetrante), il liquido penetrante eccedente è rimosso dalla superficie mediante lavaggio con acqua corrente fredda, che presenta tensione superficiale più elevata e bagnabilità peggiore rispetto al penetrante, non è in grado di rimuovere lo stesso dalle fessure ove è penetrato per capillarità

## Slide 6
- dopo il lavaggio, sfruttando ancora una volta il principio della capillarità, viene estratto il liquido penetrante rimasto all'interno delle difettosità; l'operazione viene compiuta stendendo sulla superficie del pezzo uno strato di polvere bianca di opportuno spessore (rivelatore).
- il liquido penetrante "risalito" per capillarità, lascerà nel rivelatore un segnale avente dimensioni molto maggiori rispetto al difetto che lo ha generato
- il difetto potrà essere evidenziato o come una macchia di colore rosso (tecnica visibile o a contrasto di colore) o come macchia fluorescente (tecnica con liquido fluorescente) facilmente rilevabile mediante irradiazione, al buio, con luce di Wood (luce UVA da 400 a 315 nm, non pericolosa)

## Slide 7
Applicazioni L'ispezione con liquidi penetranti è un metodo particolarmente idoneo per evidenziare e localizzare discontinuità superficiali, quali cricche, porosità, ripiegature, in modo veloce ed economico e con grande accuratezza su tutte le tipologie di materiali, acciai, leghe di rame, leghe di alluminio, vetro, plastica ad altro, senza alcune limitazione della forma dei componenti stessi.
Contrariamente ai controlli magnetici, i liquidi penetranti possono essere applicati con successo su qualsiasi componente, indipendentemente dalla geometria o dal materiale dello stesso (fatti salvi pezzi porosi, come ad esempio i sinterizzati o i getti di ghisa oppure pezzi con superfici particolarmente rugose).

## Slide 8
1 - Preparazione della superficie Le superfici del prodotto da testare devono essere accuratamente pulite ed asciugate prima di sottoporre il materiale al controllo.
2 - Penetrazione Dopo aver pulito ed asciugato il pezzo, il liquido penetrante deve essere applicato in modo tale da formare un film che ricopra la zona da ispezionare. Questo film deve essere mantenuto per un tempo sufficiente per permettere la massima penetrazione del penetrante all'interno di ogni discontinuità affiorante in superficie.

## Slide 9
3 - Rimozione del penetrante in eccesso Il metodo di rimozione dipende dal tipo di penetrante utilizzato. In alcuni casi sarà sufficiente pulire con uno straccio o risciacquare con acqua, in altri casi sarà necessario l'utilizzo di un solvente. L'uniforme eliminazione del penetrante in eccesso è necessaria per permettere un'ispezione efficace, tuttavia occorre evitare un eccesso di rimozione del penetrante, cosa che potrebbe compromettere l'esame. Dopo si passa all'asciugatura con aria calda oppure con l'utilizzo di panni in cotone.
4 - Applicazione del rilevatore e "sviluppo" Il rilevatore viene applicato in modo che formi un film sulla superficie sottoposta a prova e favorisce la fuoriuscita del penetrante dalle discontinuità affioranti in superficie, con l'effetto di ingrandire notevolmente la grandezza apparente del difetto.

## Slide 10
5 - Ispezione Dopo un sufficiente tempo di "sviluppo" la superficie viene esaminata visivamente per cogliere le indicazioni fornite dal penetrante fuoriuscito dalle discontinuità affioranti in superficie. Questa osservazione deve essere effettuata in un idoneo ambiente a luminosità controllata.
Nella tecnica visibile (o a contrasto di colore) l'ispezione viene eseguita in luce bianca con luminosità > 2.000 lux; nella tecnica fluorescente l'ispezione viene effettuata in un'area oscurata e la superficie viene illuminata per mezzo di una lampada di Wood (a luce nera) con una emissione luminosa > 6.000 µW/cm² che permette al penetrante di emettere luce visibile che identifica così le difettosità affioranti

## Slide 11
Metodi ferromagnetici
Il controllo non distruttivo per mezzo di particelle magnetiche è un metodo per la localizzazione di discontinuità sub-superficiali in materiali ferromagnetici. Il test si basa sul fatto che quando l'oggetto da testare è magnetizzato, le discontinuità che si trovano in un senso generalmente trasversale al campo magnetico determinano una deviazione delle linee di flusso del campo magnetico stesso

## Slide 12
Una barra di materiale ferromagnetico presenta un polo ad ogni estremità. Le linee di forza del campo magnetico scorrono attraverso la barra dal polo Sud in direzione del polo Nord.
Poiché le linee di forza magnetiche corrono nel senso della lunghezza della barra, si dice che la barra è magnetizzata longitudinalmente ovvero che contiene un campo magnetico longitudinale. Se la barra viene rotta in due pezzi tra i due pezzi si crea una fuga di campo magnetico, caratterizzata anch'essa dalla presenza dei poli Sud e Nord.

## Slide 13
Questa fuga di campo persiste anche se i due spezzoni di barra vengono riavvicinati.

## Slide 14
Ancora, se la barra di materiale ferromagnetico è "criccata" ma non rotta completamente in due, accade comunque qualcosa di simile.
Agli opposti bordi della cricca si formano un polo Nord ed un polo Sud. E' proprio questo campo che attrae le particelle magnetiche che determinano il "profilo" della cricca. Ovviamente la forza di questi poli sarà differente da quella dei poli ottenuti nel caso della barra completamente rotta e sarà in funzione della profondità e della larghezza della cricca in superficie.

## Slide 15
I materiali non ferromagnetici non possono essere controllati mediante questo metodo. Quindi non risultano controllabili con questo metodo: leghe di alluminio, leghe di magnesio, rame e le sue leghe, titanio e le sue leghe, acciai inossidabili austenitici.
Correnti indotte
Il metodo a correnti indotte è basato sul principio dell'induzione magnetica; quando una bobina percorsa da corrente alternata genera un campo magnetico primario variabile nel tempo, questo induce delle correnti indotte (anche dette parassite o di Foucault) nel materiale conduttore da esaminare, posto in prossimità di essa. Le correnti indotte generate, a loro volta, creano un campo magnetico secondario che, interagendo con quello primario, determina il valore di impedenza della bobina induttrice. I valori rilevati possono essere correlati, mediante taratura con campioni di riferimento, all'entità dei difetti o alle caratteristiche chimico-strutturali (composizione chimica, stato di trattamento termico, alterazioni strutturali) del materiale oggetto del controllo.

## Slide 16
IL CONTROLLO AD ULTRASUONI L'ispezione mediante ultrasuoni è un metodo non distruttivo in cui onde sonore ad alta frequenza sono introdotte nel materiale da esaminare, allo scopo di evidenziare difetti superficiali o interni, misurare lo spessore dei materiali, misurare la distanza e la dimensione delle difettosità.

## Slide 17
Onde ultrasonore La tecnica si basa essenzialmente sul fenomeno della trasmissione di un'onda acustica nel materiale. Gli ultrasuoni sono onde elastiche vibrazionali con frequenza compresa tra 1 e 10 MHz (per certe applicazioni il campo si può estendere dai 20 KHz fino ad oltre 200 MHz). Le onde ultrasonore sono generate sfruttando le proprietà piezoelettriche di alcuni materiali; queste proprietà consistono nella capacità di questi materiali di contrarsi e riespandersi quando sottoposti all'azione di un campo elettrico alternato. Se il campo elettrico alternato possiede adatta frequenza, le vibrazioni del materiale producono onde elastiche di frequenza ultrasonora. Il fenomeno è reversibile: in altre parole lo stesso materiale capace di emettere ultrasuoni, può generare un segnale elettrico se investito da un fascio d'onde elastiche.

## Slide 18
Onde e materiale Le onde ultrasonore possono essere di tipo trasversale e di tipo longitudinale ed hanno una capacità di penetrazione nel materiale che è inversamente proporzionale alla loro frequenza.
La capacità dipenetrazione dipende anche dalle caratteristiche del materiale che deve essere attraversato: in particolare l'impedenza acustica "Z" definita come il prodotto della sua densità "R" per la velocità di propagazione dell'onda nel mezzo.
Le onde ultrasonore posso essere inviate nel materiale da esaminare ed in esso si propagheranno con la stessa frequenza del generatore e con una velocità che dipende dal materiale attraversato.

## Slide 19
Il fascio ultrasonoro in uscita dal trasduttore è caratterizzato dalla sua forma geometrica (dimensioni e campo) mentre il segnale ultrasonoro in ricezione (riflesso o trasmesso) è caratterizzato da due parametri fondamentali:
ampiezza "a" ovvero il valore di picco dell'impulso mostrato sullo schermo dello strumento (A-scan)
tempo di volo "t" ovvero il tempo intercorso tra l'impulso di trasmesso e quello ricevuto; sullo schermo dell'apparecchio tale tempo è indicato dalla distanza tra i due impulsi. Il tempo di volo fornisce la misura indiretta del percorso "l" effettuato dall'onda ultrasonora nel mezzo.

## Slide 20
In altre parole il segnale di partenza degli ultrasuoni (chiamato "eco di partenza") e quello riflesso dalla superficie opposta a quella d'entrata (chiamato "eco di fondo"), vengono visualizzati sullo schermo dello strumento con dei picchi, la cui distanza risulta proporzionale al tempo che gli ultrasuoni impiegano per percorrere il viaggio di andata e di ritorno dalla sonda alla superficie riflettente presente all'interno del materiale.
Se durante tale percorso il fascio ultrasonoro incontra delle discontinuità sarà riflesso, assorbito, deviato o diffratto secondo le leggi comuni a tutti i fenomeni di propagazione delle onde e sullo schermo, tra i due precedenti picchi (eco di partenza ed eco di fondo), ne compariranno altri che rappresentano delle indicazioni relative al tipo di discontinuità incontrate.

## Slide 21
Localizzazione e dimensionamento dei difetti
L'energia assorbita dal difetto colpito dalle onde incidenti fa sì che esso possa vibrare emettendo a sua volta onde elastiche di frequenza tipica della sua risonanza e variamente sfasate.
Dunque il segnale che ritorna verso il trasduttore è molto complesso, perché è la risultante della sommatoria di molte onde di uguale frequenza, ma sfasate, e di altre onde di frequenza diversa, pure sfasate fra loro. Tale segnale contiene tutte le informazioni sulle dimensioni, geometria e natura dell'ostacolo incontrato dal fascio d'ultrasuoni incidenti.

## Slide 22
La localizzazione ed il dimensionamento dei difetti avviene generalmente attraverso un processo di correlazione tra le caratteristiche del fascio ultrasonoro, le caratteristiche fisiche e geometriche del materiale, i parametri "a" (ampiezza) e "t" (tempo di volo) precedentemente descritti e le coordinate della traiettoria di scansione.
I risultati dell'ispezione vengono spesso mostrati in forma di restituzione grafica C-scan (rappresentazione in pianta) e B-scan (rappresentazione in profondità).

## Slide 23
TECNICHE DI CONTROLLO TECNICA PER TRASPARENZA con tre metodi: - trasmissione - riflessione - conduzione In tutti e tre i metodi l'eccitazione del trasduttore può essere effettuata in modo continuo o ad impulsi

## Slide 24
TECNICA PER RIFLESSIONE consiste nell'individuazione della presenza di una eco dovuta alla riflessione del fascio su un riflettore, eco che e' evidentemente assente se il pezzo esaminato e' integro. L'impiego di questa tecnica avviene con due metodi: - il metodo per risonanza in eccitazione continua - il metodo per riflessione classica a impulsi (+ utilizzato)

## Slide 25
METODO RADIOGRAFICO (RT) Mediante le tecniche radiografiche e gammagrafiche risulta possibile evidenziare un gran numero di discontinuità presenti in manufatti industriali, getti o saldature, quali ad esempio porosità, inclusioni, soffiature, cricche, tarli, inclusioni di scoria, mancanza di penetrazione. Il principio di funzionamento di tali tecniche si basa sulle alterazioni che radiazioni elettromagnetiche subiscono quando incontrano un difetto nel loro percorso all'interno del materiale.

## Slide 26
Quando un fascio di onde elettromagnetiche di elevatissima energia fotonica (elevata frequenza) e fortemente ionizzanti (raggi X o raggi gamma), passa attraverso l'oggetto da esaminare, viene assorbito con legge esponenziale in funzione dello spessore e della densità della materia attraversata.
I raggi X o "gamma" passanti e attenuati impressionano una lastra fotografica posta dietro l'oggetto da esaminare.
Lo sviluppo della pellicola produce un'immagine bidimensionale dell'oggetto radiografato. In questa immagine le variazioni di spessore, densità, composizione, del pezzo vengono visualizzate come variazioni di densità dell'immagine (in pratica variazioni in una scala di grigio).
Gli elementi essenziali del controllo radiografico sono tre: la sorgente di radiazione, il pezzo da controllare e la lastra radiografica.

## Slide 28
Tubo a raggi X L'energia e il potere di penetrazione dei raggi X sono tanto più grandi quanto più alto è il numero atomico dell'elemento colpito e quanto più alta è la velocità degli elettroni che lo colpiscono. L'anticatodo è generalmente eseguito in tungsteno, sia perché il numero atomico di questo metallo è alto, sia perché possiede un punto di fusione elevato (3400°C ca.).

## Slide 29
SORGENTI RADIOATTIVE Radiattività
La radioattività è la proprietà per cui alcuni corpi emettono spontaneamente raggi alfa, beta, gamma.
Fino al 1934 il solo tipo di radioattività conosciuto era quello naturale.
All'inizio le quantità artificiali prodotte erano insufficienti ai fini dell'applicazione industriale e servivano solo agli esperimenti di laboratorio (in biologia e medicina). A partire dal 1947 si è giunti a produrre quantità considerevoli di isotopi radioattivi di alcuni elementi nel corso delle operazioni di fissione atomica realizzate nei reattori nucleari.
Gli isotopi radioattivi artificiali emettono radiazioni gamma e sono idonei agli esami non distruttivi. Si tratta di sottoprodotti dell'industria atomica che al giorno d'oggi possono essere acquistati a un prezzo ragionevole.

## Slide 30
Sorgenti radioattive naturali Gli elementi di questa categoria utilizzabili in radiografia industriale sono il radio, il radon etc. Essi emettono una radiazione molto dura, particolarmente idonea all'esame di oggetti spessi. II loro prezzo, inoltre, è molto elevato. Attualmente, in radiografia industriale le sorgenti radioattive naturali non sono quasi più utilizzate. In alcuni paesi ne è vietato l'uso.
Sorgenti radioattive artificiali I prodotti radioattivi artificiali si ottengono per fissione o per irraggiamento in un reattore nucleare. In questo modo si possono ottenere isotopi in quantità relativamente cospicua e con una purezza soddisfacente. Tra i fattori che ne determinano l'applicabilità all'esame non distruttivo dei materiali vi sono in particolare la qualità e l'intensità della radiazione emessa, il tempo di dimezzamento.

## Slide 31
RAGGI GAMMA: VANTAGGI E SVANTAGGI
Non richiedono né energia elettrica, né sistema di raffreddamento, pertanto sono molto facili da utilizzare.
La sorgente è disponibile in diversi diametri: si può dunque utilizzare una sorgente di diametro ridotto quando occorre una distanza tra la sorgente e la pellicola il più ridotta possibile, ad esempio all'interno di un tubo.
Alcuni isotopi radioattivi emettono radiazioni con un potere di penetrazione elevatissimo, permettendo cosí di ottenere radiografie soddisfacenti di pezzi di grande spessore.

## Slide 32
Gli inconvenienti dei raggi gamma sono i seguenti:
Per la maggior parte degli oggetti da esaminare gli isotopi radioattivi più frequentemente utilizzati (Co-60, Ir-192), rispetto ai raggi X danno immagini meno contrastate a causa dell'alta energia di irradiamento. Ne risulta che le radiografie sono meno sensibili e più difficili da interpretare.
La sola sorgente di raggi gamma che permette di ottenere buone radiografie di oggetti sottili in acciaio è Yb-169, il cui periodo di dimezzamento è relativamente breve (Itterbio).
Non è possibile interrompere la radiazione emessa dalle sorgenti radioattive. Esse debbono quindi essere isolate. Per le sorgenti con radiazione molto penetrante e/o intensa, la corazza necessaria può essere molto pesante.
L'irraggiamento delle sorgenti radioattive non puó essere regolato.

## Slide 33
L'intensità di un fascio di raggi X o gamma si attenua localmente allorché attraversa un oggetto.
Questa attenuazione risulta dall'assorbimento e dalla diffusione della radiazione a opera dello stesso pezzo esaminato.
Il fascio che impressiona la pellicola, dopo aver attraversato il pezzo, determina zone di intensità differenti che globalmente costituiscono l'immagine radiante.
Il pezzo assorbe parte del fascio primario di raggi X. Una parte della radiazione viene diffusa e puó raggiungere la pellicola in modo indiretto.
La radiazione totale che raggiunge un determinato punto della pellicola è costituita in parte dalla radiazione primaria che forma l'immagine del difetto (detta radiazione diretta) ed in parte dalla radiazione diffusa, o indiretta, che non contribuisce alla formazione dell'immagine.

## Slide 34
In definitiva
Liquidi penetranti Difetti superficiali
Metodi ferromagnetici Difetti subpellicolari, materiali ferromagnetici
Ultrasuoni Difetti interni anche piccoli, non subpellicolari
Metodi radiografici Difetti interni