## Slide 1
SALDATURA
Eterogena o brasatura
Brasatura (a resistenza elettrica, con saldatore ad induzione, in forno)
Saldobrasatura (a fiamma ossiacetilenica, ad arco)
Autogena
Pressione
Attrito
Esplosione
Ultrasuoni
Elettrica a resistenza (a punti o cucitura con rulli)
Fusione
Elettrica ad arco (idrogeno atomico, plasma, atmosfera protettiva,
ad arco sommerso, ad arco protetto)
Gas (ossidrica, ossiacetilenica)
Laser
Alluminotermica

## Slide 2
Brasatura:
Sempre con metallo d’apporto bassofondente rispetto agli elementi da giuntare per salvaguardia dei pezzi o per saldature ripetitive
Necessaria buona pulizia dei pezzi da giuntare
Pezzi non devono essere a contatto altrimenti non è possibile interporre il metallo d’apporto
Temperature < 450°
Saldobrasature:
Preparazione del giunto tipica della saldatura autogena
Leghe di apporto fondenti a temperature inferiori ai metalli del giunto
(ottoni fondenti a temperature relativamente elevate: per la saldobrasatura dell’acciaio tra 800÷950°C, per la ghisa tra 650÷800°C, per il rame e i bronzi tra 850÷950°C.)

## Slide 3
e M.A.G. (Metal Active Gas),
peraltro ancora di uso corrente (gas argon, elio come inerti o anidride carbonica come attivo). La saldatura MIG e MAG è anche detta a filo continuo.
Tra le saldature ad arco in atmosfera protettiva:
G.M.A.W. (Gas Metal Arc Welding) che nella simbologia internazionale ha sostituito le precedenti M.I.G. (Metal Inert Gas)

## Slide 4
TIG (Tungsten Inert Gas): viene utilizzato per saldare acciai comuni ma anche per acciai inossidabili, inconel, monel, rame e sue leghe. Elettrodo di tungsteno, gas di protezione elio, argon
TIG
MIG-MAG

## Slide 6
REAZIONI SALDATURA PER FUSIONE A GAS
Fiamma ossiacetilenica
C2H2 + 5/2 O2 = 2CO2 + H2O
Fiamma ossidrica
H2 + 1/2 O2 = H2O
L’ossigeno è fornito dall’ambiente ma soprattutto dalla bombola. La fiamma ossidrica sviluppa vapore acqueo. L’uso delle fiamme è per:
saldatura (non industriale),
saldobrasatura,
taglio alla fiamma

## Slide 7
Saldatura ad arco elettrico (con elettrodo a perdere)

## Slide 8
ELETTRODO RIVESTITO (o a perdere)
Con metallo d’apporto all’interno dell’elettrodo

ELETTRODO DI TUNGSTENO
Metallo d’apporto a parte
FUNZIONI ELETTRODO
Sviluppare gas che proteggono da ossidazione e ionizzanti per condurre corrente elettrica e stabilizzare l’arco
Apportare elementi che migliorano le caratteristiche del giunto ed abbassano leggermente la temperatura di fusione
Formazione di scoria fusa che protegge il giunto

## Slide 9
Saldatura a punti (Carrozzerie auto, lamiere di elettrodomestici, contenitori metallici cilindrici)

## Slide 10
Saldatura ad ultrasuoni:
da 15 a 40 kHz
- Saldatura di materiali termoplastici
Saldatura alluminotermica (detto anche processo Goldschmidt) sfrutta il calore prodotto durante la reazione di ossidazione dell'alluminio metallico in presenza di ossido ferrico (Fe2O3):
2 Al + Fe2O3 → Al2O3 + 2 Fe + 851,5 KJ (+204 Kcal)
Utilizzata per la saldatura autogena dei binari ferroviari sfruttando la reazione esotermica della termite. La reazione avviene miscelando tra loro alluminio metallico e ossido ferrico. La miscela così ottenuta (termite) viene posta all'interno di un crogiolo ed innescata mediante rapido riscaldamento, uno dei metodi utilizzabili è la combustione con magnesio metallico (Mg).

## Slide 11
Saldatura a Rulli
Viene eseguita con lo stesso principio della saldatura a punti (a resistenza) e con la corrente che viene alimentata in modo discontinuo. E’ utile per lamiere piane sottili di lunghezza elevata.
Saldatura di testa a resistenza pura
E’impiegata per la saldatura di testa di pezzi cilindrici e tubi e si svolge secondo queste fasi ( vedi figura ):
I pezzi sono serrati su morsetti collegati al circuito elettrico della saldatrice accostando i pezzi;
Il circuito elettrico si chiude e le zone dei pezzi prossime alle superfici di contatto si surriscaldano fino alla fusione per effetto Joule .
A questo punto i pezzi vengono compressi l'uno contro l'altro fino ad ottenerne la saldatura .

## Slide 12
Saldatura al plasma
Il plasma, spesso definito il quarto stato della materia, è un gas ionizzato; si ottiene riscaldando un gas a temperature molto alte; gli atomi del gas si scindono in ioni che sono dotati di cariche elettriche positive e negative.
Gli elettroni liberi in moto disordinato producono una enorme quantità di calore, che può essere sfruttata per la saldatura di tutti i materiali, tale saldatura è particolarmente adatta alla saldatura di acciai inossidabili, nichel, rame, ottone, alluminio e sue leghe, titanio .
Saldatura Laser
Sfrutta il medesimo sistema della saldatura al
plasma sfruttando però l’energia del laser
(luce coerente e monocromatica ad alta intensità).

## Slide 17
BRASATURA
Esempi tipici di brasatura:
Brasatura di componenti elettrici ed elettronici in rame con stagno
Brasatura di tubazioni in rame con ottone
Brasatura degli inserti in metallo duro sugli utensili per le lavorazioni meccaniche per asportazione di truciolo

## Slide 18
PREPARAZIONE DEI LEMBI
LA SALDATURA E’ CARATTERIZZATA DA:
Tipo di giunto
Forma della saldatura e del cordone
Dimensioni del cordone
Processo utilizzato

## Slide 19
TIPI DI GIUNTO
Forma del cordone
Piano
Convesso
Concavo

## Slide 28
INCOLLAGGIO

## Slide 31
INCOLLAGGIO DI TUBI

## Slide 32
Adesivi per incollaggi

## Slide 33
AGGRAFFATURA